ZINC, ZINC BASE ALLOYS

Set VSZ2 (Cylinders 45÷5mm x 10÷50mm)

| Element. % | CRMs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSZ2 -1 | VSZ2 -2 | VSZ2 -3 | VSZ2 -4 | VSZ2 -5 | VSZ2 -6 | VSZ2 -7 | VSZ2 -8 | VSZ2 -9 | VSZ2 -10 | VSZ2 -11 | VSZ2 -12 | VSZ2 -13 |
| Al | 0.0112 | 0.00016 | 0.00068 | (0.0030) | (0.45) | 0.0297 | 0.060 | 0.126 | 0.414 | 0.0035 | - | 0.772 | 1.09 |
| Bi | 0.00088 | 0.00029 | (0.0048) | - | - | 0.0050 | 0.0031 | 0.00023 | - | - | (0.00043) | - | - |
| Ga | 0.00101 | - | 0.00032 | - | - | 0.0050 | 0.0031 | - | - | - | - | - | - |
| Fe | - | 0.0019 | (0.016) | 0.0053 | - | 0.0116 | 0.0094 | 0.0311 | 0.00087 | (0.015) | - | 0.00097 | 0.121 |
| In | 0.00203 | 0.00034 | 0.00100 | - | - | 0.0054 | 0.00323 | - | 0.00010 | - | - | - | - |
| Cd | 0.0047 | 0.00057 | 0.00095 | 0.00031 | 0.00189 | 0.0095 | 0.0237 | 0.0669 | 0.0024 | 0.00100 | 0.00085 | 0.189 | 0.00055 |
| Si | - | - | - | - | - | - | 0.0043 | - | 0.037 | 0.00051 | - | 0.073 | 0.122 |
| Mg | 0.0071 | (0.00006) | 0.00019 | - | - | - | 0.0020 | 0.00065 | 0.00039 | - | - | - | - |
| Mn | - | - | - | - | - | 0.00069 | (0.00018) | 0.00040 | - | - | - | - | 0.0027 |
| Cu | 0.0028 | 0.00060 | 0.0459 | 0.00078 | 0.00089 | 0.0057 | 0.0110 | 0.0318 | 0.00112 | - | (0.0028) | 0.00093 | 0.322 |
| As | - | - | (0.0001) | - | - | 0.0040 | 0.0069 | 0.0015 | 0.00035 | 0.00063 | 0.00098 | - | - |
| Ni | 0.00528 | - | (0.0001) | 0.0180 | 0.00024 | 0.0302 | 0.00196 | 0.0086 | 0.00096 | (0.0028) | - | - | 0.273 |
| Sn | 0.0030 | (0.0002) | 0.00076 | 0.00020 | 0.00143 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0217 | 0.00100 | (0.0067) | - | 0.00068 | 0.00085 |
| Pb | (0.028) | 0.0012 | 0.213 | 0.0105 | 0.110 | 0.068 | 0.500 | 0.281 | 0.0023 | 1.060 | 2.07 | 0.0092 | 0.0039 |
| Ag | 0.00184 | 0.00025 | 0.00061 | 0.00305 | 0.0010 | 0.0051 | (0.0032) | 0.00132 | 0.0010 | - | 0.00073 | 0.00024 | 0.00028 |
| Sb | 0.0289 | - | 0.0042 | 0.0133 | 0.00029 | 0.101 | 0.97 | 0.300 | (0.0017) | 5.02 | 2.51 | 0.0013 | - |
| Ti | - | - | (0.0001) | - | - | (0.0006) | - | - | - | - | - | - | (0.0012) |

Set М28 (Rectangular parallelepipeds, bottom base = 40х40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cu | Al | Cd | Si | Mg | Sn | Zn |
| 281 | 0,088 | 5,95 | 10,5 | 0,065 | 0,12 | 0,114 | [0,1] | rem. |
| 282 | 0,029 | 4,12 | 12,4 | 0,036 | 0,27 | 0,057 | 0,053 | rem. |
| 283 | 0,042 | 2,95 | [9,1] | 0,028 | [0,15] | 0,044 | 0,029 | rem. |
| 284 | 0,056 | 1,66 | 7,8 | 0,021 | [0,089] | 0,031 | 0,019 | rem. |
| 285 | 0,032 | 0,81 | 6,4 | 0,014 | 0,031 | [0,010] | 0,011 | rem. |
| 286 | 0,021 | 2,00 | 4,9 | 0,0088 | 0,020 | 0,0080 | 0,0055 | rem. |

Set М92 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cu | Al | Cd | Fe | Mg | Sn | Si |
| 921 | 0,018 | 0,069 | 3,92 | 0,0100 | 0,012 | [0,024] | 0,0061 | [0,0043] |
| 922 | 0,014 | 0,011 | 2,72 | 0,0068 | 0,0046 | 0,0081 | 0,0011 | [0,0032] |
| 923 | 0,012 | 0,025 | 3,01 | 0,0056 | [0,003] | 0,024 | 0,0024 | [0,0025] |
| 924 | 0,014 | 0,106 | 4,7 | 0,0102 | 0,043 | 0,084 | 0,0099 | [0,0095] |
| 925 | 0,028 | 0,060 | 3,34 | 0,0026 | 0,0040 | 0,067 | 0,0061 | [0,0038] |

Set М148 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Cu | Si | Pb | Cd | Al | Mg | Fe |
| 1481 | 0,0081 | 3,40 | 0,027 | 0,012 | 0,0023 | 2,84 | 0,041 | [0,04] |
| 1482 | 0,0028 | 3,47 | 0,0063 | 0,018 | 0,0079 | 3,45 | 0,026 | [0,006] |
| 1483 | 0,0058 | 2,62 | 0,011 | 0,024 | 0,0065 | 3,69 | 0,024 | [0,02] |
| 1484 | 0,0075 | [2,3] | 0,0069 | 0,018 | 0,0073 | 4,31 | 0,085 | [0,01] |
| 1485 | 0,0012 | 1,82 | 0,041 | 0,016 | 0,0042 | 4,54 | 0,10 | [0,04] |

Set М158 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm) N/A

| CRM | Номер СО | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Si | Fe |
| 1581 | ГСО 8046-94 | 2,94 | 1,42 | 0,011 | 0,035 | 0,033 | 0,011 | 0,044 | [0,11] |
| 1582 | ГСО 8046-94 | 2,90 | 0,64 | 0,11 | 0,015 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0060 | [0,025] |
| 1583 | ГСО 8046-94 | 3,70 | 0,91 | 0,065 | 0,019 | 0,010 | 0,0052 | 0,033 | [0,087] |
| 1584 | ГСО 8046-94 | 4,06 | 1,23 | 0,060 | 0,015 | 0,016 | 0,0066 | 0,021 | [0,038] |
| 1585 | ГСО 8046-94 | 4,63 | 0,40 | 0,022 | 0,020 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0065 | [0,027] |

Set М159 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Cd | Mg | Pb | Cu | Sn | Si | Fe |
| 1591 | 8,36 | 0,052 | (0,12) | 0,065 | 5,58 | 0,11 | 0,023 | [0,022] |
| 1592 | 8,94 | 0,018 | (0,12) | 0,040 | 5,05 | 0,098 | 0,043 | [0,031] |
| 1593 | 15,32 | 0,026 | 0,084 | 0,031 | 6,41 | 0,0074 | 0,091 | [0,041] |
| 1594 | 11,4 | 0,034 | 0,024 | 0,019 | 4,08 | 0,016 | 0,059 | [0,016] |
| 1595 | 6,93 | [0,0022] | 0,022 | 0,028 | 3,11 | 0,0052 | (0,0098) | [0,11] |

Set М160 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Cu | Fe | Si | Mg | Pb | Cd | Sn |
| 1601 | 7,95 | 2,73 | 0,085 | 0,17 | 0,079 | 0,023 | 0,015 | 0,0042 |
| 1602 | 7,69 | 1,72 | 0,016 | 0,091 | 0,037 | 0,020 | 0,013 | 0,0041 |
| 1603 | 10,38 | 1,39 | [0,3] | 0,099 | 0,049 | 0,042 | 0,015 | 0,013 |
| 1604 | 9,19 | 1,14 | <0,1 | 0,062 | 0,027 | 0,026 | 0,012 | 0,016 |
| 1605 | 10,89 | 0,71 | 0,41 | 0,0081 | [0,006] | 0,076 | 0,055 | 0,047 |

Set М161 (Cylinders Ø 30 – 40 mm, h = 25 mm)

| CRM | Номер СО | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mg | Cu | Fe | Sn | Cd | Si | Pb |
| 1611 | ГСО 7246-96 | 2,90 | 0,069 | 0,18 | 0,11 | 0,0097 | 0,014 | 0,015 | (0,022) |
| 1612 | ГСО 7246-96 | 3,15 | 0,055 | 0,074 | 0,021 | 0,0050 | 0,0090 | (0,0038) | (0,015) |
| 1613 | ГСО 7246-96 | 3,78 | 0,030 | 0,062 | (0,024) | 0,0030 | 0,0078 | 0,012 | (0,020) |
| 1614 | ГСО 7246-96 | 4,46 | 0,020 | 0,053 | 0,031 | 0,0036 | 0,0043 | 0,035 | (0,017) |
| 1615 | ГСО 7246-96 | 5,63 | 0,0082 | 0,086 | [0,07] | 0,0022 | 0,0048 | 0,047 | (0,012) |

Set А424 (М45)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Cd | Fe | Sn | As |
| 4241 (М451) | 0,038 | 0,019 | 0,012 | 0,010 | 0,0023 | <0,0005 |
| 4242 (М452) | 0,0014 | 0,014 | (0,0021) | 0,0030 | [0,0005] | <0,0005 |
| 4243 (М453) | 0,0040 | 0,011 | 0,0032 | 0,0046 | 0,0014 | <0,0005 |
| 4244 (М454) | 0,033 | 0,044 | 0,022 | 0,015 | 0,0037 | <0,0005 |
| 4245 (М455) | 0,010 | 0,0027 | 0,0039 | 0,011 | [0,0003] | <0,0005 |
| 4246 (М456) | 0,012 | [0,0020] | 0,0071 | 0,012 | [0,0005] | <0,0005 |

Set А418 (М55)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Sn | Cd | Cu | Pb |
| 4181 (М551) | 0,026 | [0,0009] | 0,084 | 0,021 | 0,49 |
| 4182 (М552) | [0,078] | 0,0089 | 0,116 | [0,046] | 0,78 |
| 4183 (М553) | 0,115 | 0,0069 | 0,17 | 0,034 | [0,97] |
| 4184 (М554) | [0,30] | 0,012 | 0,32 | 0,086 | 1,61 |
| 4185 (М555) | 0,31 | 0,012 | 0,56 | 0,134 | 2,87 |

Set А454 (М93)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Al | Cd | Mg | Pb | Fe |
| 4541 (М931) | 0,0085 | 1,00 | 0,010 | 0,0085 | (0,015) | (0,0049) |
| 4542 (М932) | 0,0065 | 0,103 | 0,0020 | 0,009 | (0,015) | (0,0042) |
| 4543 (М933) | 0,0045 | 0,28 | 0,0049 | 0,015 | (0,012) | (0,0039) |
| 4544 (М934) | 0,0092 | 0,34 | 0,0074 | 0,019 | (0,014) | (0,0044) |
| 4545 (М935) | 0,012 | 0,60 | 0,0084 | 0,022 | (0,016) | (0,0038) |

Set А606 (М210)

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Cu | Mg | Pb | Sn | Cd | Si | Fe | Mn |
| 6061 (М2101) | 3,99 | 2,26 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,010 | 0,10 | [0,01] | [0,03] |
| 6062 (М2102) | 4,09 | 1,69 | 0,063 | 0,082 | 0,030 | 0,013 | 0,088 | [0,2] | [0,05] |
| 6063 (М2103) | 5,43 | 1,47 | 0,094 | 0,074 | 0,052 | (0,030) | 0,11 | [0,4] | [0,3] |
| 6064 (М2104) | 6,19 | 0,60 | 0,030 | 0,039 | 0,068 | 0,041 | 0,021 | [0,1] | [0,1] |
| 6065 (М2105) | 7,92 | 0,48 | 0,040 | 0,021 | 0,021 | 0,064 | (0,031) | [0,04] | [0,08] |

Set А96

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Pb | Fe |
| 961 | 0,73 | 0,17 | [0,16] |
| 962 | 0,92 | 0,20 | [0,094] |
| 963 | 1,20 | 0,51 | [0,42] |
| 964 | 5,84 | 0,30 | [0,71] |
| 965 | 6,61 | 0,20 | [0,32] |
| 966 | 8,07 | 0,11 | [0,25] |
| 967 | 9,26 | 0,082 | [0,14] |

Set А292

| RM | Composition, % (by weight) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Cd | Mg | Sn | Si | Fe | Pb | Al | Zn |
| 2921 | 1,47 | 0,0092 | 0,013 | 0,0071 | 0,32 | 0,011 | 0,023 | 7,1 | rem. |
| 2922 | 1,04 | 0,0069 | 0,032 | 0,0052 | 0,13 | 0,0065 | 0,012 | 7, 6 | rem. |
| 2923 | 0,76 | 0,0033 | 0,050 | 0,0031 | 0,082 | 0,0054 | 0,0081 | 8,2 | rem. |
| 2924 | 0,45 | 0,0014 | 0,077 | [0,0007] | 0,060 | 0,0031 | 0,0057 | 8,9 | rem. |