НИКЕЛЬ, СПЛАВЫ НИКЕЛЕВЫЕ И МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава никеля первичного марок Н-1, Н-2, Н-3, Н-4, а также никеля полуфабрикатного марок НП1, НПА1, НПАН   (комплект VSN2). (Куски 30х30х30мм)

| № п/п | Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSN2-1 | VSN2-2 | VSN2-3 | VSN2-4 | VSN2-5 | VSN2-6 | VSN2-7 | VSN2-8 |
| 1 | Алюминий | 0,0158 | 0,0042 | 0,00175 | - | - | 0,0097 | - | 0,00116 |
| 2 | Висмут | 0,00052 | 0,00094 | - | 0,0049 | - | - | 0,00206 | - |
| 3 | Железо | 0,0052 | 0,0202 | 0,0256 | 0,096 | 0,305 | 0,0102 | 0,0539 | 0,00359 |
| 4 | Кадмий | 0,00046 | 0,00255 | 0,00063 | 0,00264 | - | 0,0067 | - | - |
| 5 | Кобальт | 0,00109 | 0,0307 | 0,504 | 0,100 | 0,0109 | 0,0045 | 0,298 | 0,00083 |
| 6 | Кремний | 0,0227 | 0,272 | - | 0,0596 | 0,0047 | 0,0393 | 0,0160 | 0,00094 |
| 7 | Магний | 0,0179 | 0,00083 | 0,00115 | 0,00047 | 0,0022 | - | - | 0,0060 |
| 8 | Марганец | 0,00110 | 0,0293 | 0,0084 | 0,00298 | 0,092 | 0,295 | 0,0040 | - |
| 9 | Медь | 0,154 | 0,174 | 0,057 | 0,310 | 0,0084 | 0,186 | 0,0216 | 0,00253 |
| 10 | Мышьяк | 0,00049 | 0,00090 | - | 0,00163 | - | - | 0,00400 | - |
| 11 | Олово | 0,00063 | 0,00484 | - | 0,00108 | 0,00257 | - | 0,00231 | - |
| 12 | Свинец | 0,00063 | 0,00109 | 0,00248 | 0,0051 | - | 0,00167 | 0,00209 | 0,000253 |
| 13 | Серебро | 0,0344 | 0,0152 | 0,00385 | 0,00037 | 0,00263 | - | 0,00102 | - |
| 14 | Сурьма | 0,00063 | 0,00255 | 0,00119 | 0,0056 | - | - | - | - |
| 15 | Цинк | 0,00054 | 0,00098 | - | 0,00340 | 0,0087 | 0,0180 | - | - |

государственные стандартные образцы состава никеля марок НП1, НП2, НП4, Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2   (комплект VSN1). (Пластины 30х30х30мм)

| № | Элемент | Индекс СО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSN1-1 | VSN1-2 | VSN1-3 | VSN1-4 |
| 1 | Кобальт | 0,0170 | 0,048 | 0,20 | 0,60 |
| 2 | Сера | 0,0005 | 0,0016 | 0,0095 | 0,0049 |
| 3 | Титан | - | 0,096 | 0,21 | 0,039 |
| 4 | Фосфор | - | 0,0021 | 0,0044 | 0,0055 |
| 5 | Углерод | 0,0053 | 0,0255 | 0,083 | 0,011 |

государственные стандартные образцы состава сплава типа МНЖ5-1 (комплект М13).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Ni | Fe | Pb | Zn | Si | Sb | Bi | Cu | As | P | Sn |
| 131 | ГСО 1273-77 | 0,98 | 6,77 | 1,85 | 0,011 | 0,81 | 0,182 | (0,0045) | 0,0030 | 89,2 | [0,07] | [0,06] | [0,23] |
| 132 | ГСО 1274-77 | 0,31 | 4,31 | 0,87 | (0,010). | 0,16 | 0,050 | 0,0090 | 0,0026 | 94,2 | [0,015] | [0,008] | [0,004] |
| 133 | ГСО 1275-77 | 0,65 | 4,54 | 1,24 | 0,011 | 0,49 | 0,113 | 0,0045 | 0,0028 | 92,8 | [0,05] | [0,04] | [0,12] |
| 134 | ГСО 1276-77 | 0,75 | 6,16 | 1,62 | (0,009) | 0,58 | [0,008] | 0,0083 | 0,00070 | 90,7 | [0,004] | [0,004] | [0,008] |
| 135 | ГСО 1277-77 | 0,162 | 5,90 | 0,53 | 0,005 | 0,098 | 0,023 | 0,0037 | 0,0021 | 93,0 | [0,006] | [0,003] | [0,002] |
| 136 | ГСО 1278-77 | 0,088 | 3,15 | 0,26 | 0,0024 | [0,06] | 0,061 | 0,0022 | 0,0010 | 96, 4 | [0,006] | [0,004] | [0,004] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНМц40-1,5          (комплект М29). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | # Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | Sb | Bi | P | Ni | Pb |
| 291 | ГСО 1876-80 | 51,33 | 0,34 | 2,83 | 0,20 | 0,16 | [0,0068] | 0,0094 | (0,011) | [44,3] | [0,001] |
| 292 | ГСО 1877-80 | 55,90 | 0,35 | 1,45 | 0,195 | 0,060 | 0,0029 | 0,0031 | (0,0052) | [40,9] | [0,0015] |
| 293 | ГСО 1878-80 | 55,55 | 0,35 | 0,51 | 0,11 | 0,10 | 0,0021 | 0,0034 | (0,0058) | [42,6] | [0,0015] |
| 294 | ГСО 1879-80 | 53,78 | 0,28 | 0,32 | 0,12 | [0,06] | 0,0019 | 0,0024 | (0,0031) | [44,7] | [0,001] |
| 295 | ГСО 1880-80 | 56,35 | 0,26 | 0,23 | 0,064 | 0,070 | 0,0011 | 0,0011 | (0,0027) | [42,8] | [0,001] |
| 296 | ГСО 1881-80 | 61,95 | 0,098 | 0,079 | 0,032 | 0,054 | [0,0005] | [0,0005] | (0,0013) | [37,6] | [0,001] |

государственные стандартные образцы состава мельхиора типа МНЖМц30-1-1 (комплект М35).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Cu | Bi | P | Sb |
| 351 | ГСО 551-86П | 0,37 | 1,39 | 28,1 | 0,081 | 0,075 | 0,11 | 69,8 | (0,0044) | (0,0019) | [0,003] |
| 352 | ГСО 552-86П | 0,56 | 0,95 | 29,9 | 0,24 | 0,19 | 0,097 | 67,9 | 0,0036 | (0,0038) | [0,002] |
| 353 | ГСО 553-86П | 0,72 | 0,70 | 31,2 | 0,13 | 0,26 | 0,072 | 66,9 | (0,0034) | (0,0061) | [0,003] |
| 354 | ГСО 554-86П | 1,10 | 0,47 | 32,3 | 0,11 | 0,10 | 0,044 | 65,8 | 0,0027 | (0,010) | [0,002] |
| 355 | ГСО 555-86П | 1,60 | 0,28 | 34,0 | 0,045 | (0,077) | 0,020 | 63,9 | 0,0012 | (0,012) | [0,001] |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-никелевых типов МНА13-3, МНА6-1,5 (комплект М36).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Al | Fe | Mn | Cu | Pb |
| 361 | ГСО 1503-79 | 6,0 | 1,20 | 0,37 | 0,072 | (92,32). | [0,0007] |
| 362 | ГСО 1504-79 | 7,0 | 1,41 | 0,55 | 0,101 | (91,0) | [0,005] |
| 363 | ГСО 1505-79 | 8,3 | 1,83 | 0,74 | 0,134 | (88,98) | [0,007] |
| 364 | ГСО 1506-79 | 10,1 | 2,2 | 1,01 | 0,26 | (86,59) | [0,004] |
| 365 | ГСО 1507-79 | 12,1 | 2,53 | 1,18 | 0,40 | (83,74) | [0,005] |
| 366 | ГСО 1508-79 | 15,0 | 2,91 | 1,28 | 0,57 | (80,4) | [0,003] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНЦ15-20 (комплект М38).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Cu | Bi | Mg | As |
| 381 | ГСО 2079-81 | 0,087 | 0,20 | 13,91 | 21,80 | [0,003] | 0,023 | 63,97 | 0,0028 | [0,01] | [0,007] |
| 382 | ГСО 2080-81 | 0,047 | 0,25 | 14,72 | 20,37 | 0,020 | 0,038 | 64,39 | 0,0023 | [0,0044] | [0,01] |
| 383 | ГСО 2081-81 | 0,36 | 0,60 | 13,25 | [19,4] | 0,16 | 0,029 | 66,44 | 0,0014 | [0,02] | [0,001] |
| 384 | ГСО 2082-81 | - | 0,23 | 16,47 | 19,11 | - | [0,01] | 64,07 | 0,0036 | [0,002] | [0,0015] |
| 385 | ГСО 2083-81 | 0,14 | 0,72 | 15,89 | 21,38 | 0,041 | 0,015 | 61,44 | 0,0021 | [0,01] | [0,006] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МН19 (комплект М40).

(Цилиндры Ø 30 – 50 мм, h = 25 мм).  Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Zn | Cu | Fe | Mn | Si | Pb | Mg | Sb | P | Bi |
| 401 | ГСО 1737-80 | 20,8 | 0,40 | 77,09 | 1,00 | 0,28 | 0,15 | 0,0070 | 0,054 | [0,0052]. | [0,014] | [0,0037] |
| 402 | ГСО 1738-80 | 20,0 | 0,36 | 78,22 | 0,92 | 0,41 | 0,20 | 0,0054 | 0,0053 | 0,011 | [0,013] | [0,0050] |
| 403 | ГСО 1739-80 | 19,0 | 0,34 | 79,6 | 0,62 | 0,36 | 0,136 | 0,0046 | 0,012 | 0,0080 | [0,0085] | [0,0030] |
| 404 | ГСО 1740-80 | 17,9 | 0,24 | 81,5 | 0,36 | 0,22 | 0,077 | 0,0032 | 0,030 | 0,0045 | [0,012] | [0,0041] |
| 405 | ГСО 1741-80 | 17,8 | 0,18 | 81,47 | 0,33 | 0,17 | 0,068 | 0,0089 | 0,049 | 0,0036 | [0,0106] | [0,0027] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МН16 (комплект М41).

(Цилиндры Ø 30 – 50 мм, h = 25 мм).  Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Zn | Cu | Fe | Mn | Si | Pb | Mg | Sb | Bi | P | As |
| 411 | ГСО 1732-80 | 16,66 | 0,16 | 82,74 | 0,23 | 0,13 | 0,043 | 0,0068 | 0,019 | 0,0047 | 0,0029 | [0,008] | [0,003] |
| 412 | ГСО 1733-80 | 16,05 | 0,11 | 83,25 | 0,18 | 0,095 | 0,031 | 0,0058 | 0,041 | 0,0031 | 0,0037 | [0,007] | [0,002] |
| 413 | ГСО 1734-80 | 15,96 | 0,14 | 83,60 | 0,125 | 0,066 | 0,021 | 0,0047 | 0,022 | 0,0024 | 0,0045 | [0,006] | [0,003] |
| 414 | ГСО 1735-80 | 15,23 | 0,25 | 84,42 | 0,071 | 0,035 | [0,009] | 0,0031 | [0,0032] | 0,0016 | 0,0023 | [0,004] | [0,003] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа НМЖМц28-2,5-1,5 (комплект М48). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Cu | Fe | As | Pb | Bi | Mn | P | Sb | C | S |
| 481 | ГСО 2141-81 | 70,73 | 26,49 | 1,51 | 0,0043 | [0,003]. | [0,0004] | (0,90) | [0,002] | [0,0005] | [0,04] | [0,004] |
| 482 | ГСО 2142-81 | 69,24 | 27,21 | 2,03 | 0,0074 | 0,0024 | 0,0019 | (1,33) | (0,0035) | (0,0013) | [0,1] | [0,008] |
| 483 | ГСО 2143-81 | 67,24 | 28,54 | 2,43 | 0,0091 | 0,0038 | 0,0027 | (1,53) | (0,0057) | (0,0023) | [0,2] | [0,01] |
| 484 | ГСО 2144-81 | 65,54 | 29,14 | 3,00 | 0,014 | 0,0073 | 0,0053 | (1,77) | (0,0087) | (0,0054) | [0,3] | [0,01] |
| 485 | ГСО 2145-81 | 64,75 | 29,64 | 3,17 | 0,018 | 0,011 | 0,0078 | (1,96) | (0,011) | (0,0069) | [0,3] | [0,01] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНЖКТ5-1-0,2-0,2 (комплект М52). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Pb | Zn | Ni | Cu | Si |
| 521 | ГСО 2613-83 | 0,042 | 0,43 | 0,0031 | 0,25 | 4,03 | 95,16 | [0,010] |
| 522 | ГСО 2614-83 | 0,16 | 0,69 | 0,0043 | [0,33] | 5,0 | 93,71 | [0,026] |
| 523 | ГСО 2615-83 | 0,33 | 0,86 | 0,0065 | 0,53 | 5,8 | 92,32 | [0,058] |
| 524 | ГСО 2616-83 | 0,59 | 1,32 | 0,010 | 0,83 | 6,10 | 90,73 | [0,21] |
| 525 | ГСО 2617-83 | 1,04 | 1,76 | 0,012 | 1,12 | 7,12 | 88,29 | [0,40] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНМц3-12 (комплект М56).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | Fe | Ni | Mn | Si | Pb | Cu | P | Bi | As |
| 561 | ГСО 2541-83 | 0,0012 | 0,32 | 2,09 | 9,90 | 0,10 | 0,0073 | 87,34 | (0,0064) | [0,0010] | [0,0031] |
| 562 | ГСО 2542-83 | 0,0021 | 0,34 | 2,53 | 11,3 | 0,10 | 0,0092 | 85,60 | (0,0096) | [0,0019] | [0,0039] |
| 563 | ГСО 2543-83 | 0,0036 | 0,44 | [2,19]. | 12,4 | 0,074 | 0,019 | 84,59 | (0,011) | [0,0029] | [0,0072] |
| 564 | ГСО 2544-83 | 0,0050 | 0,68 | 3,32 | 12,9 | 0,11 | 0,031 | 82,61 | (0,012) | [0,0045] | [0,0089] |
| 565 | ГСО 2545-83 | 0,0032 | 0,85 | 3,82 | 13,4 | 0,16 | 0,013 | 81,22 | (0,015) | [0,0024] | [0,0025] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНЦС16-29-1,8      (комплект М59). (Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Ni | Zn |
| 591 | ГСО 2903-84 | 59,9 | 2,63 | 13,63 | 23,7 |
| 592 | ГСО 2904-84 | 54,2 | 1,94 | 14,55 | 29,3 |
| 593 | ГСО 2905-84 | 53,24 | 1,78 | 15,18 | 29,9 |
| 594 | ГСО 2906-84 | 52,54 | 1,32 | 16,2 | [30,1] |
| 595 | ГСО 2907-84 | 50,96 | [0,93] | 16,66 | 30,9 |

государственные стандартные образцы состава сплава никелевого типа НМцАК2-2-1 (комплект М61).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co | Pb | Mn | Fe | Al | Si | Cu | Mg |
| 611 | ГСО 2452-82 | 1,53 | 0,0021 | 2,86 | 0,24 | 1,21 | 0,48 | [0,56]. | [0,020] |
| 612 | ГСО 2453-82 | 1,33 | 0,0024 | 2,56 | 0,26 | 1,32 | 0,41 | [0,43] | [0,015] |
| 613 | ГСО 2454-82 | 0,83 | 0,0032 | 2,00 | 0,36 | 1,96 | 1,28 | [0,24] | [0,015] |
| 614 | ГСО 2455-82 | 0,50 | 0,0040 | 1,50 | 0,59 | 2,40 | 1,46 | [0,16] | [0,015] |
| 615 | ГСО 2456-82 | 0,22 | 0,0057 | 0,95 | 0,88 | 3,05 | 1,80 | [0,10] | [0,005] |

государственные стандартные образцы состава сплавов никелевых типов  НМц2,5, НМц5  (комплект М62).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Cu | Si | Pb | Mg | Sb | P | Co |
| 621 | ГСО 2547-83 | 5,5 | 0,28 | 0,12 | [0,25] | 0,0061 | 0,076 | (0,0040) | [0,0085] | [0,065] |
| 622 | ГСО 2548-83 | 5,2 | 0,42 | 0,22 | [0,29] | 0,0043 | 0,095 | (0,0027) | [0,010] | [0,060] |
| 623 | ГСО 2549-83 | 4,8 | 0,74 | 0,33 | 0,42 | 0,0029 | 0,050 | (0,0025) | [0,012] | [0,053] |
| 624 | ГСО 2550-83 | 3,7 | 0,98 | 0,52 | 0,56 | 0,0021 | 0,13 | (0,0014) | [0,023] | [0,053] |
| 625 | ГСО 2551-83 | 3,0 | 1,26 | 0,85 | 0,89 | 0,0016 | 0,21 | (0,0012) | [0,038] | [0,058] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа 273 (комплект М76).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | # Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Fe | Si | Zr | Ti |
| 761 | ГСО 2399-82 | 80,87 | 18,1 | 0,20 | 0,019 | 0,067 | [0,59] |
| 762 | ГСО 2400-82 | 80,66 | 18,63 | 0,15 | 0,052 | [0,008]. | [0,46] |
| 763 | ГСО 2401-82 | 80,73 | 18,34 | 0,10 | 0,085 | 0,17 | [0,27] |
| 764 | ГСО 2402-82 | 81,00 | 18,4 | 0,047 | 0,14 | 0,28 | [0,079] |
| 765 | ГСО 2403-82 | 81,93 | 17,27 | 0,031 | 0,13 | 0,43 | [0,072] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 (комплект М80).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Mn | Fe | Ni | Al |
| 801 | ГСО 2565-83 | 87,17 | 8,73 | 0,24 | 3,51 | <0,001 |
| 802 | ГСО 2566-83 | 85,58 | 10,96 | 0,26 | 2,96 | <0,001 |
| 803 | ГСО 2567-83 | 85,34 | 10,75 | 0,27 | 3,35 | [0,15] |
| 804 | ГСО 2568-83 | 83,17 | 13,11 | 0,78 | 2,65 | [0,22] |
| 805 | ГСО 2569-83 | 82,47 | 14,19 | 0,67 | 2,08 | [0,45] |

государственные стандартные образцы состава сплавов медно-никелевых типов МН10, МН15     (комплект М88).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Ni | Zn | Fe | Mn | Si | Al | Sn | Cr | P | Pb |
| 881 | ГСО 4308-88 | 89,19 | 8,86 | 0,71 | 0,213 | 0,67 | [0,038] | [0,005] | 0,08 | 0,12 | 0,052 | 0,014 |
| 882 | ГСО 4309-88 | 86,80 | 11,10 | 0,59 | 0,39 | 0,62 | 0,031 | 0,017 | 0,066 | 0,20 | [0,006] | 0,009 |
| 883 | ГСО 4310-88 | 85,85 | 12,60 | 0,37 | 0,54 | 0,32 | 0,042 | 0,041 | 0,049 | 0,072 | 0,010 | 0,027 |
| 884 | ГСО 4311-88 | 83,98 | 14,37 | 0,22 | 0,85 | 0,16 | 0,106 | 0,064 | 0,034 | [0,035] | [0,016] | 0,049 |
| 885 | ГСО 4312-88 | 81,50 | 16,30 | [0,11]. | 1,32 | 0,098 | 0,23 | 0,22 | 0,018 | 0,025 | 0,015 | 0,076 |

государственные стандартные образцы состава хромели Т типа НХ9,5, хромели К типа НХ9        (комплект М115).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cr | Co | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Bi | Al | Ti | Sb | P | As | Pb |
| 1151 | ГСО 4223-88 | 8,3 | 1,35 | 0,48 | 0,54 | 0,050 | 0,38 | 0,35 | 0,0040 | 0,068 | [0,006] | (0,0011) | [0,005] | <0,001 | [0,002] |
| 1152 | ГСО 4224-88 | 8,74 | 1,22 | 0,42 | 0,45 | 0,078 | 0,31 | 0,29 | 0,0030 | 0,045 | 0,016 | (0,0022) | [0,005] | <0,001 | [0,003] |
| 1153 | ГСО 4225-88 | 9,21 | 0,98 | 0,35 | 0,38 | 0,063 | 0,28 | 0,23 | 0,0022 | 0,037 | 0,030 | (0,0032) | [0,005] | <0,001 | [0,003] |
| 1154 | ГСО 4226-88 | 10,6 | 0,25 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | [0,002] | 0,26 | 0,16 | (0,0060) | <0,001 | <0,001 | [0,003] |
| 1155 | ГСО 4227-88 | 9,7 | 0,61 | 0,27 | 0,43 | 0,053 | 0,55 | 0,39 | 0,0075 | [0,02] | 0,032 | (0,0019) | [0,002] | <0,001 | [0,005] |

государственные стандартные образцы состава никеля типа НП1, НП2, НП3, НП4 (комплект М149).

(Стержни Ø 7,2 мм, L = 125 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | Sn | Bi | Zn | Pb | Sb | Al | Co | P | As | Cd | Ni |
| 1491 | ГСО 5390-90 | 0,057 | 0,14 | 0,048 | 0,070 | 0,070 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0036 | 0,0020 | 0,0016 | 0,0085 | 0,027 | (0,0009) | (0,00065) | <0,001 | ост. |
| 1492 | ГСО 5391-90 | [0,074] | [0,035] | 0,0046 | 0,22 | [0,0041]. | 0,0047 | 0,0087 | 0,0061 | 0,0059 | 0,0045 | 0,038 | 0,023 | (0,0050) | (0,0016) | <0,001 | ост. |
| 1493 | ГСО 5392-90 | 0,17 | 0,044 | 0,0069 | 0,17 | 0,015 | 0,0038 | 0,0063 | 0,0086 | 0,0041 | 0,0035 | 0,018 | 0,052 | (0,0029) | (0,0020) | <0,001 | ост. |
| 1494 | ГСО 5393-90 | 0,11 | 0,033 | 0,0096 | 0,13 | 0,024 | 0,0026 | 0,0047 | 0,0074 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0050 | 0,040 | (0,0021) | (0,0016) | <0,001 | ост. |
| 1495 | ГСО 5394-90 | 0,075 | 0,080 | 0,020 | 0,092 | 0,049 | 0,0015 | 0,0030 | 0,0054 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0048 | 0,034 | (0,0013) | (0,0009) | <0,001 | ост. |

государственные стандартные образцы состава сплава никеля кремнистого типа НК0,2 (комплект М163).

(Стержни Ø 7,2 мм, L = 125 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | Sn | Bi | Zn | Pb | Sb | P | Cd | As |
| 1631 | ГСО 5288-90 | 0,063 | [0,043] | 0,0100 | 0,034 | [0,034] | 0,0044 | 0,0019 | 0,0039 | [0,003] | (0,0041) | (0,00073) | <0,001 | <0,001 |
| 1632 | ГСО 5289-90 | 0,087 | 0,074 | 0,058 | 0,046 | 0,089 | 0,0017 | 0,0030 | 0,0051 | 0,0038 | (0,0025) | (0,0013) | <0,001 | <0,001 |
| 1633 | ГСО 5290-90 | 0,113 | 0,149 | 0,110 | 0,12 | [0,048] | 0,0027 | 0,0024 | 0,0073 | 0,0044 | (0,0021) | (0,0020) | <0,001 | <0,001 |
| 1634 | ГСО 5291-90 | 0,20 | 0,264 | 0,087 | 0,22 | 0,052 | 0,00080 | 0,0010 | 0,010 | 0,0052 | (0,0019) | (0,0030) | <0,001 | <0,001 |
| 1635 | ГСО 5292-90 | 0,52 | 0,48 | 0,095 | 0,50 | 0,029 | [0,0006] | 0,0007 | 0,017 | 0,0070 | <0,001 | (0,0052) | <0,001 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МНЖ5-1 (комплект М192).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Fe | Mn | Zn | Pb | Sn | Si | P | Bi | Cu | Sb | As |
| 1921 | ГСО 7000-93 | 3,90 | 1,52 | 0,67 | 0,34 | 0,26 | 0,13 | 0,019 | [0,027] | 0,0014 | (93,12) | (0,013) | [0,0003] |
| 1922 | ГСО 7000-93 | 4,49 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | [0,0015]. | 0,0094 | 0,0026 | (93,29) | (0,011) | [0,0007] |
| 1923 | ГСО 7000-93 | 5,62 | 0,89 | 0,33 | 0,73 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,012 | 0,0037 | (91,74) | (0,011) | [0,0005] |
| 1924 | ГСО 7000-93 | 6,08 | 0,70 | 0,15 | 0,58 | 0,11 | 0,20 | 0,062 | 0,043 | 0,0072 | (91,91) | (0,014) | [0,0005] |
| 1925 | ГСО 7000-93 | 6,62 | 0,64 | 0,86 | 0,41 | 0,084 | 0,29 | [0,015] | 0,031 | 0,0044 | (90,92) | (0,012) | [0,0005] |

государственные стандартные образцы состава сплава медно-никелевого типа МН95-5 (комплект М201).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Ni | Sb | Pb | Bi | Cu | P | As |
| 2011 | ГСО 8051-94 | 0,79 | 4,90 | 0,021 | 0,093 | 0,010 | (93,40) | [0,06] | <0,0001 |
| 2012 | ГСО 8051-94 | - | 4,35 | 0,015 | 0,071 | 0,0076 | (94,78) | [0,006] | <0,0001 |
| 2013 | ГСО 8051-94 | 0,14 | 4,60 | 0,011 | 0,056 | 0,0053 | (94,92) | [0,001] | <0,0001 |
| 2014 | ГСО 8051-94 | 0,16 | 5,18 | 0,0073 | 0,047 | 0,0040 | (94,49) | [0,002] | <0,0001 |
| 2015 | ГСО 8051-94 | 0,12 | 4,01 | 0,0055 | 0,040 | 0,0022 | (95,65) | [0,001] | <0,0001 |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

стандартные образцы состава сплава мельхиора типа МНЖМц30-1-1 (комплект М5) (А422).

Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Sb | Bi | P | Pb | Si | Co | Zn | Cu | As | Ni |
| 4221 (М51) | СОП 4221-95 | 0,35 | 1,18 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0057 | [0,0021]. | 0,010 | 0,031 | 0,26 | 64,62 | [0,0012] | [33,1] |
| 4222 (М52) | СОП 4222-95 | 1,72 | 0,65 | 0,0029 | 0,0023 | 0,011 | 0,0036 | 0,116 | 0,024 | 0,040 | 67,43 | [0,0017] | [29,7] |
| 4223 (М53) | СОП 4223-95 | 0,78 | 1,04 | 0,0020 | 0,0058 | 0,015 | 0,0069 | 0,022 | 0,053 | 0,064 | 66,77 | [0,0034] | [30,9] |
| 4224 (М54) | СОП 4224-95 | 1,38 | 0,63 | 0,0060 | 0,0037 | 0,032 | 0,0076 | 0,085 | 0,019 | 0,106 | 68,62 | [0,0058] | [28,9] |
| 4225 (М55) | СОП 4225-95 | 1,07 | 0,98 | 0,0020 | 0,0028 | 0,0106 | 0,0049 | 0,121 | 0,036 | 0,11 | 66,52 | [0,0025] | [31,0] |

стандартные образцы состава нейзильбера типа МНЦ15-20 (комплект А301).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Ni | As | Mg | Sb | Co | Cu |
| 3011 | СОП 3011-91 | 20,8 | 14,6 | 0,0042 | 0,027 | 0,0017 | 0,044 | 64,4 |
| 3012 | СОП 3012-91 | 20,2 | 14,6 | 0,010 | 0,052 | 0,0039 | 0,11 | 64,5 |
| 3013 | СОП 3013-91 | 20,4 | 13,6 | 0,019 | 0,10 | 0,0082 | 0,30 | 64,8 |

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно