БРОНЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава бронз оловянных на основе меди, олова, фосфора типа БрО10Ф1; БрОФ-8,0-0,3; БрОФ7-0,2; БрОФ-6,5-0,4; БрОФ-6,5-0,15; БрОФ-4-0,25; БрОФ-2-0,25 (ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-2006, ГОСТ 614-97) (Комплект VSB2) (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB2-1 | VSB2-2 | VSB2-3 | VSB2-4 | VSB2-5 | VSB2-6 |
| Алюминий | 0,0119 | - | 0,0015 | - | - | 0,061 |
| Висмут | 0,0110 | 0,0068 | 0,0034 | 0,0022 | 0,0011 | - |
| Железо | 0,111 | 0,0342 | 0,0060 | - | - | 0,205 |
| Кремний | 0,0435 | - | - | 0,0012 | 0,0023 | 0,0136 |
| Магний | 0,0012 | 0,00011 | - | 0,00029 | - | 0,0078 |
| Мышьяк | - | 0,0028 | 0,0041 | 0,0379 | 0,0762 | 0,0140 |
| Никель | 1,032 | 0,522 | 0,115 | 0,0594 | 0,0156 | 0,0276 |
| Олово | 11,99 | 9,11 | 7,16 | 5,284 | 3,066 | 1,095 |
| Свинец | 0,622 | 0,324 | 0,120 | 0,0522 | 0,0149 | 0,0381 |
| Сера | - | 0,0168 | - | 0,0079 | - | 0,0011 |
| Сурьма | 0,288 | 0,109 | 0,0366 | 0,0128 | 0,0031 | 0,0016 |
| Фосфор | 1,39 | 0,68 | 0,0173 | 0,0614 | - | 0,167 |
| Цинк | 0,240 | 0,329 | - | 0,0482 | 0,0271 | 0,0698 |
| Медь | 83,96 | 88,52 | 92,46 | 94,10 | 96,64 | 98,20 |

государственные стандартные образцы состава бронз безоловянных марок БрА10Ж3р, БрА10Ж3, БрА10Ж3Мн2, БрА9Ж3Л; БрАЖ9-4; БрАЖМц10-3-1,5 (ГОСТ   493-79, ГОСТ   18175-78, ГОСТ614-97) (Комплект VSB3.2) (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB3.2-1 | VSB3.2-2 | VSB3.2-3 | VSB3.2-4 | VSB3.2-5 | VSB3.2-6 | VSB3.2-7 | VSB3.2-K |
| Алюминий | 6,10 | 6,98 | 8,13 | 10,19 | 9,91 | 10,99 | 5,75 | 8,71 |
| Висмут | 0,00028 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0066 | 0,0021 | 0,0012 | - | 0,0016 |
| Железо | 1,29 | 1,93 | 2,29 | 3,03 | 3,56 | 4,53 | 2,56 | 2,71 |
| Кремний | 0,077 | 0,0964 | 0,299 | 0,205 | 0,0285 | 0,0298 | 0,0086 | 0,150 |
| Марганец | 3,36 | 0,119 | 1,74 | 1,077 | 0,619 | 0,353 | 0,0736 | 1,744 |
| Мышьяк | 0,0033 | 0,111 | 0,043 | 0,033 | 0,015 | 0,0068 | 0,0055 | 0,051 |
| Никель | 0,0502 | 1,030 | 1,61 | 0,519 | 0,166 | 0,341 | 0,0398 | 0,739 |
| Олово | 0,0031 | 0,059 | 0,106 | 0,315 | 0,0108 | 0,0277 | 0,0035 | 0,191 |
| Свинец | 0,0036 | 0,381 | 0,269 | 0,507 | 0,057 | 0,0126 | 0,037 | 0,144 |
| Сера | - | 0,0021 | - | 0,0049 | 0,0120 | 0,0134 | - | - |
| Сурьма | 0,0010 | 0,0378 | 0,0359 | 0,115 | 0,0180 | 0,0060 | - | 0,032 |
| Фосфор | 0,0169 | 0,050 | 0,141 | 0,180 | 0,0213 | 0,0088 | 0,0054 | 0,099 |
| Цинк | 0,125 | 1,489 | 0,853 | 1,199 | 0,319 | 0,075 | 0,039 | 1,013 |

государственные стандартные образцы состава бронз безоловянных марок БрА10Ж3р, БрА10Ж3, БрА10Ж3Мн2, БрА9Ж3Л; БрАЖ9-4; БрАЖМц10-3-1,5 (ГОСТ   493-79, ГОСТ   18175-78, ГОСТ614-97) (Комплект VSB4) (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSB4-1 | VSB4-2 | VSB4-3 | VSB4-4 | VSB4-5 | VSB4-6 | VSB4-7 |
| Алюминий | - | - | 0,0028 | - | 0,0604 | - | 0,0107 |
| Висмут | - | 0,0037 | 0,0250 | 0,0031 | - | 0,0070 | 0,0179 |
| Железо | 0,0184 | - | 0,0390 | 0,135 | 0,684 | 0,139 | 0,095 |
| Кремний | 0,0009 | - | - | 0,0046 | 0,103 | - | 0,0504 |
| Магний | 0,0029 | 0,0024 | - | 0,0090 | 0,0138 | 0,00020 | - |
| Марганец | 0,00054 | 0,0406 | 0,00072 | 0,0172 | 0,0491 | - | 0,0023 |
| Мышьяк | 0,0079 | 0,149 | 0,284 | 0,070 | 0,0419 | 0,0104 | 0,0012 |
| Никель | 2,16 | 0,480 | 0,0208 | 0,0805 | 1,08 | 0,0223 | 0,0070 |
| Олово | 2,09 | 4,94 | 4,20 | 3,10 | 5,99 | 6,84 | 8,07 |
| Свинец | 1,07 | 5,17 | 3,42 | 4,27 | 2,12 | - | - |
| Сера | 0,0320 | 0,0030 | 0,0374 | - | - | 0,0071 | - |
| Сурьма | 0,56 | 0,0200 | 0,127 | - | 0,055 | 0,0119 | - |
| Фосфор | 0,0080 | 0,115 | 0,0052 | - | 0,0066 | - | 0,0034 |
| Цинк | - | 8,37 | 5,26 | 4, 29 | - | 2,67 | 3,98 |
| Медь | - | 80,30 | 86,67 | 87,84 | 77,36 | 84,30 | 82,47 |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрАЖМц10-3-1,5 (комплект М11).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | Sb | Pb | Zn | Cu | P |
| 111 | ГСО 1171-77 | 8,39 | 4,59 | 1,80 | 0,82 | 0,076 | 0,202 | 0,0016 | 0,053 | 0,30 | [83,8] | [0,029] |
| 112 | ГСО 1172-77 | 9,22 | 1,38 | 0,44 | 1,06 | 0,089 | 0,044 | 0,0050 | 0,037 | 0,48 | [87,4] | [0,017] |
| 113 | ГСО 1173-77 | 10,13 | 2,77 | 0,92 | 0,21 | 0,169 | 0,084 | 0,0032 | 0,014 | 0,97 | [84,9] | [0,010] |
| 114 | ГСО 1174-77 | 11,07 | 2,11 | 1,40 | 0,31 | 0,136 | 0,078 | 0,0013 | 0,024 | 0,81 | [84,0] | [0,011] |
| 115 | ГСО 1175-77 | 10,49 | 3,63 | 2,28 | 0,52 | 0,247 | 0,114 | 0,0019 | [0,03]. | 0,21 | [82,3] | [0,017] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрОФ4-0,25 (комплект М14).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | Zn | Ni | Fe | P | Pb | Bi | Si | Sb |
| 141 | ГСО 2131-81 | 93,84 | 5,27 | [0,32] | 0,25 | 0,033 | 0,18 | 0,025 | 0,0027 | [0,001] | [0,0005] |
| 142 | ГСО 2132-81 | 97,80 | 1,93 | 0,067 | [0,04] | 0,014 | [0,07] | 0,0028 | [0,0007] | [0,002] | [0,0004] |
| 143 | ГСО 2133-81 | 95,81 | 3,26 | 0,26 | 0,13 | 0,031 | 0,31 | 0,029 | 0,0041 | [0,002] | [0,003] |
| 144 | ГСО 2134-81 | 95,63 | 3,83 | [0,17] | 0,036 | 0,040 | 0,19 | 0,015 | 0,0026 | [0,003] | [0,003] |
| 145 | ГСО 2135-81 | 95,03 | 4,72 | 0,10 | 0,039 | 0,022 | 0,088 | 0,018 | 0,0019 | [0,002] | [0,003] |

государственные стандартные образцы состава бронз типа  БрКН1-3 (комплект М19).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Ni | Zn | Pb | Mn | Sn | Si | Cu | Al | Sb | P |
| 191 | ГСО 1442-78 | 0,42 | 4,05 | 0,115 | 0,070 | 0,213 | 0,079 | 0,318 | (94,56) | [0,015] | [0,001] | [0,004] |
| 192 | ГСО 1443-78 | 0,166 | 2,54 | 0,062 | 0,21 | 0,137 | 0,054 | 1,36 | (95,34) | [0,015] | [0,001] | [0,01] |
| 193 | ГСО 1444-78 | 0,056 | 3,41 | 0,16 | 0,094 | 0,075 | 0,155 | 0,66 | (95,33) | [0,03] | [0,005] | [0,007] |
| 194 | ГСО 1445-78 | 0,22 | 2,09 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,20 | 1,12 | (95,25) | [0,02] | [0,004] | [0,015] |
| 195 | ГСО 1446-78 | 0,46 | 3,37 | 0,198 | 0,137 | 0,347 | 0,104 | 0,48 | (94,88) | [0,025] | [0,003] | [0,01] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрОЦ4-3 (комплект М24).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sn | Fe | Sb | Bi | Zn | Cu | Al | Si | P |
| 241 | ГСО 1511-79 | 0,050 | 4,49 | 0,066 | 0,0023 | 0,0019 | 4,27 | (91,0) | [0,005] | [0,005] | [0,02] |
| 242 | ГСО 1512-79 | 0,031 | 4,40 | 0,050 | 0,0053 | 0,0037 | 3,53 | (91,8) | [0,004] | [0,004] | [0,03] |
| 243 | ГСО 1513-79 | 0,022 | 2,79 | 0,028 | 0,0042 | 0,0047 | 2,07 | (95,0) | [0,003] | [0,003] | [0,04] |
| 244 | ГСО 1514-79 | 0,015 | 3,31 | 0,021 | 0,0032 | 0,0026 | 2,61 | (93,9) | [0,002] | [0,002] | [0,02] |
| 245 | ГСО 1515-79 | 0,011 | 3,66 | 0,015 | 0,0014 | 0,0011 | 3,05 | (93,2) | [0,001] | [0,0008] | [0,003] |

государственные стандартные образцы состава бронз типов БрАМц, БрА, БрАЖН, БрАЖМц, БрКМц, БрАЖ, БрКН (комплект М33). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм). Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mn | Ni | Fe | Pb | Sn | Cu |
| 331 | ГСО 1646-79 | 10,0 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,021 | 0,053 | (89,0) |
| 332 | ГСО 1647-79 | 6,1 | 0,42 | 6,6 | 0,27 | 0,048 | 0,21 | (86,6) |
| 333 | ГСО 1648-79 | [10,2]. | 0,46 | [6,4] | 5,8 | 0,19 | 0,026 | (76,8) |
| 334 | ГСО 1649-79 | 11,1 | 1,96 | 3,9 | 1,11 | 0,19 | 0,22 | (81,4) |
| 335 | ГСО 1650-79 | 3,9 | 1,56 | 0,36 | 0,91 | 0,144 | [0,02] | (92,8) |
| 336 | ГСО 1651-79 | 11,5 | 1,42 | 0,32 | 4,7 | 0,022 | 0,16 | (82,0) |
| 337 | ГСО 1652-79 | 6,4 | 0,93 | 1,56 | 2,28 | 0,097 | 0,056 | (88,2) |
| 338 | ГСО 1653-79 | [8,7] | 0,124 | - | 0,38 | 0,94 | 0,12 | (89,4) |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрОЦС8-4-3 (комплект М34).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Fe | Ni | Sb | Cu | Pb | Si | Al |
| 341 | ГСО 2421-82 | 5,66 | 2,71 | 0,094 | 0,74 | 0,50 | 85,35 | 5,0 | [0,024] | [0,0026] |
| 342 | ГСО 2422-82 | 6,39 | 3,26 | 0,15 | 0,91 | 0,29 | 84,65 | 4,09 | [0,026] | [0,0052] |
| 343 | ГСО 2423-82 | 7,22 | 3,81 | 0,20 | 1,30 | 0,21 | 83,90 | 3,25 | [0,018] | [0,0074] |
| 344 | ГСО 2424-82 | 8,17 | 4,83 | 0,21 | 1,88 | 0,12 | 82,50 | 2,16 | [0,0082] | [0,012] |
| 345 | ГСО 2425-82 | 9,3 | 5,59 | 0,55 | 2,41 | 0,074 | 80,77 | 1,24 | [0,0072] | [0,0092] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрКХКо0,4-0,6-1,6 и сплава 19

(комплект М54) (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co | Cr | Si | Fe | Ni | Pb | Zn | Cu | Sn |
| 541 | ГСО 2265-82 | 1,59 | 0,41 | 0,83 | 0,12 | 0,19 | 0,077 | 0,074 | (96,42) | [0,016] |
| 542 | ГСО 2266-82 | 1,49 | 0,40 | 0,68 | 0,11 | 0,14 | 0,050 | 0,056 | (96,81) | [0,012] |
| 543 | ГСО 2267-82 | 1,12 | 0,32 | 0,51 | 0,083 | 0,10 | 0,037 | 0,045 | (97,62) | [0,009] |
| 544 | ГСО 2268-82 | [1,90] | [0,77] | 1,01 | 0,15 | 0,28 | 0,15 | 0,093 | (95,30) | [0,034] |
| 545 | ГСО 2269-82 | 1,43 | 0,66 | 0,80 | 0,12 | 0,31 | 0,26 | 0,081 | (96,02) | [0,053] |

государственные стандартные образцы состава бронзы  типа  БрО4Ц7С5 (комплект М69).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sn | Ni | Sb | P | Fe | Mn | Pb | Si | Cu | Al | Mg |
| 691 | ГСО 2429-82 | 4,15 | 2,74 | 0,51 | 0,71 | 0,029 | 0,13 | 0,030 | (7,3) | [0,006] | [84,29] | [0,005] | [0,006] |
| 692 | ГСО 2430-82 | 5,45 | 3,52 | 0,83 | 0,46 | 0,054 | 0,22 | 0,071 | 6,0 | 0,014 | [83,07] | [0,004] | [0,007] |
| 693 | ГСО 2431-82 | 7,02 | 4,55 | 1,21 | 0,32 | 0,082 | 0,32 | 0,144 | 5,62 | 0,0307 | [80,26] | [0,018] | [0,0065] |
| 694 | ГСО 2432-82 | 8,7 | 5,8 | 1,92 | 0,25 | 0,11 | 0,55 | 0,276 | 4,43 | 0,0610 | [77,54] | [0,022] | [0,008] |
| 695 | ГСО 2433-82 | 8,34 | 6,0 | 2,16 | 0,11 | 0,19 | 0,67 | 0,34 | 3,38 | 0,0710 | [78,78] | [0,029] | [0,015] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрКМц3-1 (комплект М72).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Pb | Zn | Si | Sn | Cu | P | Sb |
| 721 | ГСО 1751-80 | 1,93 | 0,167 | 0,41 | 0,011 | 0,39 | 2,38 | 0,105 | (94,47) | (0,052) | [0,0009] |
| 722 | ГСО 1752-80 | 1,47 | 0,24 | 0,31 | 0,020 | 0,47 | 3,09 | 0,20 | (94,02) | (0,042) | [0,0013] |
| 723 | ГСО 1753-80 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,026 | 0,66 | 3,26 | 0,51 | (93,68) | (0,031) | [0,002] |
| 724 | ГСО 1754-80 | 0,69 | 0,52 | 0,155 | 0,038 | 0,56 | 3,63 | 0,30 | (93,75) | (0,084) | [0,003] |
| 725 | ГСО 1755-80 | 0,44 | 0,40 | 0,070 | [0,045] | 0,89 | 2,46 | 0,40 | (95,02) | (0,063) | [0,004] |

государственные  стандартные  образцы состава  бронз  типа БрАМц (комплект М75)  (БрАМц9-2, БрАМц10-2). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | P | Zn | Si | Sn | Cu | Sb | As |
| 751 | ГСО 1919-80 | 1,35 | 1,50 | 0,23 | 12,35 | [0,0015] | 0,12 | [0,088] | [0,056] | 0,38 | (83,70) | [0,0035] | <0,001 |
| 752 | ГСО 1920-80 | 1,55 | 0,87 | 0,33 | 10,68 | 0,018 | 0,057 | 0,65 | 0,11 | 0,20 | (85,36) | [0,0074] | <0,001 |
| 753 | ГСО 1921-80 | 1,64 | 0,44 | 0,56 | 9,31 | 0,050 | 0,027 | 0,98 | 0,13 | 0,098 | (86,51) | [0,0026] | <0,001 |
| 754 | ГСО 1922-80 | 2,20 | 0,27 | 1,08 | 7,96 | 0,10 | 0,015 | 1,50 | 0,21 | 0,076 | (86,70) | [0,0017] | <0,001 |
| 755 | ГСО 1923-80 | 2,48 | 0,17 | 1,61 | 7,14 | 0,31 | 0,0091 | 1,85 | 0,37 | 0,038 | (86,03) | [0,0014] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрНХК2,5-0,7-0,6 (комплект М79).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Sn | Zn | Cr | Si | Co | Fe | Cu | Pb | As |
| 791 | ГСО 2559-83 | 3,03 | 0,016 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,73 | 0,085 | (95,12) | (0,0038) | [0,004] |
| 792 | ГСО 2560-83 | 2,75 | 0,022 | 0,13 | 0,34 | 0,40 | 0,21 | 0,10 | (95,90) | (0,0040) | [0,006] |
| 793 | ГСО 2561-83 | 2,43 | 0,032 | 0,071 | 0,42 | 0,56 | 0,30 | 0,11 | (95,99) | (0,0044) | [0,008] |
| 794 | ГСО 2562-83 | 2,01 | 0,051 | 0,051 | 0,55 | 0,76 | 0,50 | 0,13 | (95,75) | (0,0069) | [0,01] |
| 795 | ГСО 2563-83 | 1,57 | 0,076 | [0,026] | 0,72 | 0,94 | [0,086] | 0,18 | (95,90) | (0,0092) | [0,013] |

##### государственные стандартные образцы состава бронзы  типа  БрО3Ц7С5Н1 (комплект М81).

##### Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | Sb | Fe | Mn | P | Cu | Si | Al | Mg |
| 811 | ГСО 2629-83 | 2,03 | 5,62 | 6,3 | 0,24 | 0,86 | 0,124 | 0,047 | 0,047 | 84,47 | [0,026] | [0,003] | <0,001 |
| 812 | ГСО 2630-83 | [2,8] | 6,58 | 5,30 | 0,48 | 0,70 | 0,086 | 0,045 | 0,068 | 83,88 | [0,018] | [0,006] | <0,002 |
| 813 | ГСО 2631-83 | 3,35 | 7,90 | [4,4] | 1,00 | 0,48 | 0,23 | [0,13]. | 0,11 | [82,53] | [0,013] | [0,01] | <0,006 |
| 814 | ГСО 2632-83 | 3,76 | 9,2 | 3,43 | 1,58 | 0,32 | [0,43] | 0,22 | 0,20 | 80,91 | [0,011] | [0,016] | <0,01 |
| 815 | ГСО 2633-83 | 4,48 | 10,0 | 2,48 | 2,45 | 0,16 | 0,79 | 0,40 | 0,31 | 78,88 | [0,029] | [0,004] | <0,003 |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрО4Ц4С17 (комплект М83).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Mn | Sb | Zn | Fe | Al | Si | Cu | Pb | Ni |
| 831 | ГСО 2723-83 | 2,98 | [0,49] | 0,13 | 6,15 | [0,81] | 0,051 | 0,105 | (65,94) | [21,0] | [1,31] |
| 832 | ГСО 2724-83 | 3,62 | 0,32 | 0,31 | [5,18] | 0,56 | 0,024 | 0,061 | (70,57) | [17,9] | [0,63] |
| 833 | ГСО 2725-83 | 4,29 | 0,16 | 0,52 | 3,90 | 0,38 | 0,013 | 0,043 | (73,24) | [16,9] | [0,34] |
| 834 | ГСО 2726-83 | 4,74 | 0,065 | 0,72 | 2,62 | 0,20 | [0,0061] | 0,026 | (76,78) | [14,7] | [0,088] |
| 835 | ГСО 2727-83 | 5,24 | 0,024 | 1,00 | 1,34 | 0,092 | [0,003] | [0,0055] | (80,47) | [11,9] | [0,043] |

государственные стандартные образцы состава бронз типов  БрО3Ц13С4, БрО3Ц12С5 (комплект М84).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Zn | Sb | Sn | Mn | Ni | P | Pb | Si | Al |
| 841 | ГСО 2752-83 | 83,16 | 0,163 | 7,1 | 1,00 | 1,60 | 0,027 | 0,47 | 0,044 | [6,0] | [0,01] | [0,002] |
| 842 | ГСО 2753-83 | 80,73 | 0,27 | 9,4 | 0,80 | 2,21 | 0,050 | 0,84 | 0,075 | [5,0] | [0,02] | [0,002] |
| 843 | ГСО 2754-83 | 78,83 | 0,40 | 11,9 | 0,51 | 2,82 | 0,105 | 1,28 | 0,098 | [4,1] | [0,02] | [0,002] |
| 844 | ГСО 2755-83 | 76,68 | 0,59 | 13,5 | 0,30 | 3,37 | 0,27 | 1,68 | 0,20 | [3,3] | [0,01] | [0,008] |
| 845 | ГСО 2756-83 | 74,81 | 0,81 | 15,1 | 0,096 | 3,85 | 0,49 | 1,93 | 0,36 | [2,3] | [0,02] | [0,002] |

государственные стандартные образцы состава бронз типа  БрОС8-12, БрО10С10 (комплект М87).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Sb | Fe | Zn | P | Ni | Cu | Si | Al | Bi |
| 871 | ГСО 2807-83 | 6,3 | 12,5 | 0,80 | 0,062 | 1,17 | 0,55 | 0,81 | (77,73). | [0,045] | [0,0029] | [0,025] |
| 872 | ГСО 2808-83 | 7,3 | 10,6 | 0,50 | 0,100 | 0,71 | 0,30 | 0,50 | (79,70) | [0,025] | [0,0034] | [0,031] |
| 873 | ГСО 2809-83 | 8,3 | 9,0 | 0,34 | 0,209 | 0,38 | 0,20 | 0,31 | (81,08) | [0,011] | [0,0049] | [0,039] |
| 874 | ГСО 2810-83 | 9,4 | 7,3 | 0,27 | 0,35 | 0,26 | 0,088 | 0,21 | (81,89) | [0,0017] | [0,0084] | [0,041] |
| 875 | ГСО 2811-83 | 10,5 | 5,4 | [0,12] | 0,60 | [0,14] | [0,059] | 0,110 | (82,97) | [0,0021] | [0,021] | [0,062] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа БрОН12-3 (комплект М98).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sb | Ni | Zn | Sn | Fe | Cu | P | Al |
| 981 | ГСО 3059-84 | 0,045 | [0,025] | 4,43 | 0,036 | 10,1 | [0,014] | 85,2 | [0,0015] | [0,001] |
| 982 | ГСО 3060-84 | 0,079 | 0,045 | 3,53 | 0,061 | 11,0 | 0,025 | 85,1 | [0,01] | [0,001] |
| 983 | ГСО 3061-84 | 0,13 | 0,078 | 2,92 | [0,11] | 11,9 | 0,017 | 84,6 | [0,02] | [0,001] |
| 984 | ГСО 3062-84 | 0,25 | 0,12 | 2,45 | 0,12 | 12,7 | 0,081 | 83,7 | [0,3] | [0,001] |
| 985 | ГСО 3063-84 | 0,50 | 0,24 | 1,90 | [0,26] | 13,4 | 0,24 | 83,0 | [0,4] | [0,001] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрО12 (комплект М99).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sb | Ni | Zn | Sn | P | Fe | Cu |
| 991 | ГСО 3065-84 | 1,02 | 0,48 | 0,30 | 0,12 | 10,8 | 0,087 | 0,063 | 87,3 |
| 992 | ГСО 3066-84 | 1,50 | 0,34 | 0,50 | 0,15 | 11,7 | 0,17 | 0,062 | 85,6 |
| 993 | ГСО 3067-84 | 0,71 | 0,62 | 0,70 | 0,25 | 12,3 | 0,25 | 0,11 | 85,3 |
| 994 | ГСО 3068-84 | 0,35 | 1,43 | 0,95 | 0,35 | 13,3 | 0,32 | 0,18 | 83,3 |
| 995 | ГСО 3069-84 | 0,52 | 0,94 | 1,40 | 0,53 | 14,0 | 0,48 | 0,32 | 82,1 |

государственные стандартные образцы состава бронз типа  БрО19 (комплект М102).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sn | Cu | Sb | Zn | P | Fe | Al |
| 1021 | ГСО 3125-85 | 0,78 | 15,6 | 82,5 | 0,082 | 0,69 | [0,01]. | [0,23] | [0,002] |
| 1022 | ГСО 3126-85 | 0,50 | 16,8 | 81,1 | 0,12 | 0,85 | 0,16 | [0,15] | [0,0008] |
| 1023 | ГСО 3127-85 | 0,33 | 18,1 | 80,5 | 0,20 | 0,61 | 0,042 | [0,096] | [0,0004] |
| 1024 | ГСО 3128-85 | 0,22 | 19,1 | 79,8 | 0,30 | 0,32 | 0,027 | [0,048] | [0,005] |
| 1025 | ГСО 3129-85 | 0,12 | 19,6 | 79,4 | 0,48 | [0,28] | [0,02] | [0,052] | [0,002] |

государственные стандартные образцы состава бронз типа  БрБНТ1,7, БрБНТ1,9 (комплект М103).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Al | Fe | Si | Be | Ni | Ti | Cu |
| 1031 | ГСО 3145-85 | 0,0025 | 0,20 | 0,14 | 0,072 | 0,89 | 0,11 | [0,019] | [98,46] |
| 1032 | ГСО 3146-85 | 0,0042 | 0,36 | 0,19 | 0,094 | 1,22 | 0,15 | (0,082) | [97,81] |
| 1033 | ГСО 3147-85 | 0,0055 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 1,54 | 0,25 | (0,19) | [97,34] |
| 1034 | ГСО 3148-85 | 0,0095 | [0,14] | 0,099 | 0,30 | 2,01 | 0,41 | (0,19) | [96,64] |
| 1035 | ГСО 3149-85 | 0,012 | [0,11] | 0,066 | [0,22] | 2,57 | 0,59 | (0,31) | [95,95] |

государственные стандартные образцы состава бронз типов  БрБ2, БрБ2,5 (комплект М104).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Be | Si | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Cu | Al |
| 1041 | ГСО 3152-85 | 1,71 | 0,086 | 0,092 | 0,0028 | [0,035] | 0,036 | 0,18 | (97,5) | [0,19] |
| 1042а | ГСО 3153-85 | 1,54 | 0,14 | 0,25 | 0,0055 | - | 0,23 | - | (97,3) | [0,14] |
| 1043 | ГСО 3154-85 | 2,44 | 0,12 | 0,23 | 0,0023 | 0,041 | 0,28 | 0,033 | (96,7) | [0,064] |
| 1044 | ГСО 3155-85 | 2,64 | 0,23 | 0,35 | 0,0060 | 0,13 | 0,079 | 0,083 | (96,2) | [0,027] |
| 1045 | ГСО 3156-85 | 3,20 | 0,30 | [0,081] | 0,011 | 0,23 | 0,14 | 0,061 | (95,4) | [0,054] |

государственные стандартные образцы состава бронз типа  БрА5, БрА7 (комплект М105).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | Sb | As | Zn | Si | Sn | Cu | P |
| 1051 | ГСО 3162-85 | 0,64 | 0,70 | 0,148 | 5,65 | [0,0073]. | 0,0047 | 0,0032 | 0,18 | 0,057 | 0,21 | (92,19) | (0,053) |
| 1052 | ГСО 3163-85 | 0,41 | 0,44 | 0,24 | 5,17 | 0,012 | 0,0039 | 0,0051 | 0,12 | 0,075 | 0,17 | (93,22) | (0,039) |
| 1053 | ГСО 3164-85 | 0,30 | [0,30] | 0,40 | 5,87 | 0,022 | 0,0028 | 0,010 | 0,35 | 0,10 | 0,085 | (92,38) | (0,028) |
| 1054 | ГСО 3165-85 | 0,20 | 0,23 | 0,53 | 7,23 | 0,035 | (0,0020) | 0,014 | 0,47 | 0,17 | 0,066 | (91,04) | [0,0062] |
| 1055 | ГСО 3166-85 | 0,16 | 0,13 | 0,72 | 7,7 | 0,049 | (0,0010) | [0,019] | 0,70 | 0,18 | 0,033 | (90,09) | (0,0072) |

государственные стандартные образцы состава бронз типа  БрАЖМц10-3-1,5 (комплект М110).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | Zn | Si | Sn | Cu | P | Sb |
| 1101 | ГСО 1171-85П | 0,48 | 4,35 | 1,02 | 9,67 | 0,015 | 1,02 | 0,20 | 0,034 | (83,1) | (0,022) | (0,0012) |
| 1102 | ГСО 1172-85П | 1,71 | 3,53 | 0,76 | 9,07 | 0,023 | 0,76 | 0,13 | 0,049 | (83,8) | (0,014) | (0,0064) |
| 1103 | ГСО 1173-85П | 1,37 | 2,25 | 0,56 | 8,42 | 0,075 | 0,42 | 0,088 | 0,076 | (86,6) | (0,0080) | (0,0046) |
| 1104 | ГСО 1174-85П | 1,04 | 1,41 | 0,37 | 11,32 | 0,056 | 0,26 | 0,065 | 0,19 | (85,2) | (0,0056) | (0,0022) |
| 1105 | ГСО 1175-85П | 2,09 | 2,90 | 0,26 | 10,63 | 0,040 | 0,50 | 0,12 | [0,11] | (83,3) | (0,0064) | (0,0025) |

государственные стандартные образцы состава кремниевой бронзы типа БрКН1-3 (комплект М111).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Zn | Si | Pb | Sn | Cu | P | Al |
| 1111 | ГСО 1442-86П | 0,52 | 0,051 | 1,07 | 0,034 | [0,073]. | 0,30 | 0,043 | (97,94) | (0,0025) | [0,0038] |
| 1112 | ГСО 1443-86П | 0,32 | 0,072 | 1,78 | 0,052 | 0,35 | 0,20 | 0,051 | (97,03) | (0,0046) | [0,0043] |
| 1113 | ГСО 1444-86П | 0,20 | 0,086 | 2,47 | 0,064 | 0,69 | 0,12 | 0,065 | (96,15) | (0,0053) | [0,010] |
| 1114 | ГСО 1445-86П | 0,14 | 0,15 | 3,04 | 0,118 | 1,02 | 0,081 | 0,10 | (95,00) | (0,0088) | [0,020] |
| 1115 | ГСО 1446-86П | 0,068 | 0,29 | 3,60 | 0,26 | 1,33 | 0,054 | 0,18 | (94,01) | (0,014) | [0,039] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО4Ц7С5 (комплект М120).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Zn | Ni | Sb | P | Mn | Fe | Si | Al | Cu |
| 1201 | ГСО 2429-87П | 2,85 | 7,7 | [2,3] | 0,51 | 0,80 | 0,011 | 0,0099 | 0,053 | [0,0015] | [0,011] | [86,1] |
| 1202 | ГСО 2430-87П | 3,60 | 6,30 | 5,56 | 0,82 | 0,51 | 0,052 | 0,067 | 0,11 | 0,020 | 0,044 | [82,9] |
| 1203 | ГСО 2431-87П | 4,66 | 5,99 | 7,1 | 1,07 | [0,34] | [0,084] | 0,15 | 0,034 | [0,0081] | [0,039] | [80,3] |
| 1204 | ГСО 2432-87П | 5,46 | 4,11 | 8,6 | 1,56 | 0,25 | 0,11 | 0,23 | 0,54 | 0,026 | 0,070 | [78,9] |
| 1205 | ГСО 2433-87П | 6,53 | 3,10 | 9,70 | 2,40 | 0,12 | 0,21 | 0,42 | 0,67 | 0,072 | 0,098 | [76,9] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО10Ц2 (комплект М121).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Zn | Sb | Fe | Ni | P | Al | Bi | Cu | Si |
| 1211 | ГСО 2536-86П | 12,0 | 0,23 | 0,76 | 0,80 | 0,042 | [0,32] | 0,31 | [0,011] | 0,0028 | (85,7) | <0,001 |
| 1212 | ГСО 2537-86П | 10,9 | 0,18 | 1,20 | 0,076 | 0,033 | 0,20 | 0,10 | <0,001 | 0,022 | (87,1) | <0,001 |
| 1213 | ГСО 2538-86П | 10,0 | 0,48 | 2,40 | 0,51 | [0,21] | 0,12 | 0,040 | 0,012 | 0,010 | (86,3) | <0,001 |
| 1214 | ГСО 2539-86П | [8,9]. | 0,70 | 3,61 | 0,31 | 0,78 | 0,083 | [0,061] | 0,034 | [0,0085] | (85,5) | [0,011] |
| 1215 | ГСО 2540-86П | 7,8 | 0,97 | 4,59 | 0,21 | 0,21 | 0,50 | [0,037] | 0,052 | [0,010] | (85,6) | [0,053] |

государственные стандартные образцы состава бронз безоловянных типов  БрАЖН10-4-4, БрА10Ж4Н4Л (комплект М123).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Ni | Zn | Mn | Sn | Si | Pb | As | P | Cu | Sb |
| 1231 | ГСО 1810-87П | 8,3 | 6,15 | 3,05 | 0,82 | (0,047) | 0,038 | [0,009] | 0,014 | 0,0025 | (0,0054) | [81,7] | [0,008] |
| 1232 | ГСО 1811-87П | 9,01 | 5,3 | 3,83 | 0,978 | 0,210 | 0,069 | 0,098 | 0,029 | 0,0050 | (0,017) | [80,5] | [0,005] |
| 1233 | ГСО 1812-87П | 9,78 | 4,75 | 4,56 | 0,290 | 0,211 | 0,079 | 0,123 | 0,0208 | 0,0052 | (0,012) | [80,4] | [0,003] |
| 1234 | ГСО 1813-87П | 10,40 | 4,06 | 5,20 | 0,193 | 0,312 | 0,135 | 0,216 | 0,020 | 0,0085 | (0,019) | [79,6] | [0,002] |
| 1235 | ГСО 1814-87П | 11,30 | 3,44 | 5,89 | (0,16) | 0,48 | 0,194 | 0,218 | 0,0336 | 0,0123 | (0,032) | [78,7] | [0,001] |

государственные стандартные образцы состава бронзы алюминиевой типа  БрАЖ9-4 (комплект М126).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Fe | Mn | Ni | Si | Pb | Sb | Sn | Zn | Cu |
| 1261 | ГСО 1720-86П | 7,10 | 1,60 | 0,97 | 0,27 | 0,061 | 0,0096 | [0,001] | 0,049 | 1,86 | (88,0) |
| 1262 | ГСО 1721-86П | 8,16 | 2,27 | 0,68 | 0,38 | 0,087 | 0,0109 | 0,0024 | 0,075 | 1,68 | (86,9) |
| 1263 | ГСО 1722-86П | 9,0 | 4,05 | 0,42 | 0,45 | 0,110 | 0,0061 | 0,0022 | 0,105 | 0,41 | (85,2) |
| 1264 | ГСО 1723-86П | 10,4 | 3,28 | 0,39 | 0,82 | 0,17 | 0,015 | 0,0056 | 0,17 | 0,84 | (83,9) |
| 1265 | ГСО 1724-86П | 11,4 | 4,02 | 0,21 | 1,17 | 0,23 | 0,020 | 0,0072 | 0,24 | 1,00 | (81,7) |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрОФ8,0-0,3 (комплект М128).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм). Нет 4-го состава.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Sb | Sn | Bi | Ni | P |
| 1281 | ГСО 4544-89 | 92,7 | [0,02] | 0,030 | [0,001] | 5,9 | [0,004] | 0,42 | 0,56 |
| 1282 | ГСО 4545-89 | 92,7 | 0,16 | 0,012 | 0,0074 | 6,4 | 0,0080 | 0,30 | 0,32 |
| 1283 | ГСО 4546-89 | 93,1 | 0,065 | [0,004] | 0,0038 | 6,4 | 0,0030 | 0,18 | 0,15 |
| 1284 | ГСО 4547-89 | 92,5 | 0,065 | [0,004] | 0,0022 | 7,0 | 0,0017 | 0,13 | 0,020 |
| 1285 | ГСО 4548-89 | 90,4 | 0,023 | 0,095 | 0,0028 | 9,1 | 0,0011 | 0,079 | 0,076 |

государственные стандартные образцы состава сплава типа БрС-305 (БрОФС1-2-8) (комплект М133). (Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sb | Ni | Zn | Sn | P | Bi | As | Cu | Fe | Al |
| 1331 | ГСО 4465-89 | 6,4 | 0,047 | 0,85 | 0,63 | 0,44 | 3,04 | 0,0076 | - | (88,6) | [0,038] | [0,0016] |
| 1332 | ГСО 4466-89 | 6,5 | 0,079 | 0,55 | 0,037 | 0,77 | 2,38 | 0,012 | 0,0080 | (89,7) | [0,005] | [0,0025] |
| 1333 | ГСО 4467-89 | 7,9 | 0,20 | 0,31 | 0,033 | 1,13 | 1,92 | 0,021 | 0,042 | (88,4) | [0,010] | [0,0031] |
| 1334 | ГСО 4468-89 | 9,2 | 0,30 | 0,29 | [0,12]. | 1,51 | 1,39 | 0,035 | [0,080] | (86,7) | [0,059] | [0,0038] |
| 1335 | ГСО 4469-89 | 10,8 | 0,42 | 0,114 | 0,22 | 2,08 | 0,90 | 0,047 | 0,10 | (85,1) | [0,15] | [0,0073] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа БрО8Ц4 (комплект М137).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sn | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Cu | Si | Al |
| 1371 | ГСО 4401-88 | 6,3 | 6,1 | 0,90 | 0,53 | 0,69 | 0,055 | 0,068 | 0,011 | (85,3) | [0,03] | [0,006] |
| 1372 | ГСО 4402-88 | 5,4 | 7,0 | 0,69 | 0,28 | 0,49 | 0,035 | 0,026 | 0,0074 | (86,9) | [0,006] | <0,001 |
| 1373 | ГСО 4403-88 | 4,5 | 7,7 | 0,43 | 0,15 | [0,3] | 0,025 | 0,0071 | 0,0058 | (86,8) | [0,0008] | <0,001 |
| 1374 | ГСО 4404-88 | 3,4 | 8,7 | 0,29 | [0,15] | 0,19 | 0,014 | [0,001] | 0,0042 | (87,2) | [0,0009] | <0,001 |
| 1375 | ГСО 4405-88 | 2,3 | 9,8 | 0,17 | 0,062 | 0,10 | 0,010 | [0,0007] | 0,0027 | (87,4) | [0,0007] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрАЖС7-1,5-1,5 (комплект М138).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Al | Fe | Si | Sb | Mn | Sn | Ni | Cu |
| 1381 | ГСО 4471-89 | 0,62 | 4,86 | 2,97 | 0,21 | 0,076 | 0,11 | [0,08] | 0,26 | (90,8) |
| 1382 | ГСО 4472-89 | (0,91) | 5,95 | 2,27 | 0,11 | 0,095 | 0,28 | 0,076 | 0,13 | (90,2) |
| 1383 | ГСО 4473-89 | 1,21 | 6,82 | 1,32 | 0,0107 | 0,15 | 0,054 | 0,11 | 0,081 | (90,2) |
| 1384 | ГСО 4474-89 | 1,65 | 7,92 | 1,06 | 0,027 | [0,05] | 0,56 | 0,15 | 0,049 | (88,7) |
| 1385 | ГСО 4475-89 | 2,23 | 8,84 | 0,77 | [0,01] | 0,46 | 0,72 | 0,32 | 0,048 | (86,8) |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрМцСН5-21-1 (комплект М141).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Ni | Fe | Sn | Si | Zn | Sb | P | Cu | Pb |
| 1411 | ГСО 6309-92 | 5,05 | 0,60 | 0,23 | 1,01 | 0,036 | [0,15] | 0,051 | 0,39 | (75,24) | (17,20) |
| 1412 | ГСО 6310-92 | 4,47 | 0,80 | 0,19 | 0,74 | 0,053 | 0,12 | 0,073 | 0,24 | (70,10) | (23,24) |
| 1413 | ГСО 6311-92 | 6,67 | 1,33 | 0,28 | 0,53 | [0,11] | 0,25 | 0,32 | 0,11 | (71,16) | (18,65) |
| 1414 | ГСО 6312-92 | 3,80 | 1,54 | 0,26 | 0,36 | 0,18 | 0,63 | 0,22 | [0,007] | (74,25) | (18,37) |
| 1415 | ГСО 6313-92 | 2,91 | 1,71 | 0,19 | 0,23 | [0,18] | [0,49] | 0,15 | 0,093 | (76,64) | (17,11) |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрМцАЖН12-8-3-2 (комплект М144).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Al | Fe | Ni | Zn | Si | Sn | Pb | B | Cu | P | V |
| 1441 | ГСО 5171-90 | 13,36 | 6,44 | [4,24]. | 1,56 | 1,54 | 0,36 | 0,24 | 0,082 | 0,016 | (72,06) | (0,090) | (0,016) |
| 1442 | ГСО 5172-90 | 12,70 | 6,99 | [3,67] | 1,98 | 0,98 | 0,23 | 0,13 | 0,053 | 0,0083 | (73,12) | (0,051) | (0,0091) |
| 1443 | ГСО 5173-90 | 12,15 | 7,42 | 3,10 | 2,48 | 0,74 | 0,18 | 0,092 | 0,035 | 0,0068 | (73,73) | (0,031) | (0,0074) |
| 1444 | ГСО 5174-90 | 11,56 | 7,79 | 2,61 | 2,95 | 0,53 | 0,16 | 0,074 | 0,024 | 0,0042 | (73,98) | (0,025) | (0,0057) |
| 1445 | ГСО 5175-90 | 11,14 | 8,18 | 2,15 | 3,51 | 0,35 | 0,13 | 0,043 | 0,012 | (0,0036) | (74,24) | (0,013) | (0,0045) |

государственные стандартные образцы состава бронзы безоловянной типа  БрАЖНМц9-4-4-1     (комплект М151).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | Ni | Al | Pb | Sb | Bi | Zn | Si | Sn | Cu | As | P |
| 1511 | ГСО 2013-89П | 1,47 | 3,02 | 5,32 | 10,6 | 0,010 | 0,0075 | 0,00102 | [0,056] | 0,057 | [0,0062] | (79,3) | (0,0050) | [0,0018] |
| 1512 | ГСО 2014-89П | 1,19 | 5,26 | 5,14 | 9,70 | 0,016 | 0,0049 | 0,0012 | 0,31 | 0,24 | 0,25 | (77,5) | (0,0031) | [0,0081] |
| 1513 | ГСО 2015-89П | 0,36 | 4,33 | 3,62 | 9,24 | 0,058 | [0,0011] | 0,0068 | 0,94 | 0,080 | 0,052 | (81,4) | (0,0018) | [0,0089] |
| 1514 | ГСО 2016-89П | 0,64 | 5,26 | 4,32 | 10,2 | 0,0331 | 0,0018 | 0,0036 | 0,50 | 0,095 | 0,098 | (78,7) | (0,0023) | [0,0054] |
| 1515 | ГСО 2017-89П | 0,099 | 3,57 | 6,21 | 8,04 | 0,090 | [0,0010] | 0,0050 | 1,17 | 0,047 | 0,074 | (80,7) | (0,0012) | [0,0005] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО10Ф1 (комплект М152).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | ##### Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sn | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Si | Al |
| 1521 | ГСО 2659-90П | 0,66 | 8,52 | 0,11 | 0,049 | 0,31 | (0,016). | 1,15 | 0,0073 | 0,027 | [0,020] |
| 1522 | ГСО 2660-90П | 0,56 | 9,00 | 0,085 | 0,084 | 0,29 | 0,037 | 0,98 | 0,0061 | 0,015 | [0,0050] |
| 1523 | ГСО 2661-90П | 0,50 | 9,70 | 0,064 | 0,12 | 0,24 | 0,061 | 0,75 | (0,0032) | 0,0078 | [0,0080] |
| 1524 | ГСО 2662-90П | 0,43 | 10,55 | 0,046 | 0,24 | 0,19 | 0,086 | 0,44 | 0,0050 | <0,002 | [0,0021] |
| 1525 | ГСО 2663-90П | 0,41 | 11,25 | 0,036 | 0,35 | 0,13 | 0,13 | 0,31 | 0,0043 | <0,002 | [0,0037] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрОЦ4-3 (комплект М156).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sn | Pb | Ni | Sb | Bi | Cu | Fe | P |
| 1561 | ГСО 6008-91 | 1,64 | 4,64 | 0,042 | 0,76 | [0,0059] | 0,0056 | (92,82) | [0,028] | [0,016] |
| 1562 | ГСО 6009-91 | 1,71 | 4,12 | 0,024 | 0,50 | 0,0092 | 0,0078 | (93,60) | [0,012] | <0,001 |
| 1563 | ГСО 6010-91 | 2,05 | 3,59 | 0,014 | 0,31 | 0,0078 | 0,0057 | (93,92) | [0,011] | <0,001 |
| 1564 | ГСО 6011-91 | 3,29 | 3,11 | 0,010 | 0,21 | 0,0051 | 0,0035 | (93,33) | [0,011] | <0,001 |
| 1565 | ГСО 6012-91 | 3,53 | 2,56 | [0,01] | 0,13 | 0,0038 | 0,0021 | (93,70) | [0,011] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы  типов  БрМг0,3, БрМг0,8 (комплект М162).

(Цилиндры 30 – Ø 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Fe | Mn | Bi | Sb | As | P | Cu | Zn | Pb |
| 1621 | ГСО 5033-89 | [0,1] | 0,026 | [0,003] | 0,0077 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | (99,74) | (0,0026) | (0,0076) |
| 1622 | ГСО 5034-89 | 0,12 | 0,066 | [0,004] | [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | (99,68) | (0,0025) | (0,0017) |
| 1623 | ГСО 5035-89 | 0,26 | 0,047 | 0,011 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | (99,58) | (0,0023) | (0,0025) |
| 1624 | ГСО 5036-89 | 0,69 | [0,002] | 0,016 | 0,0019 | 0,0026 | 0,0031 | 0,0025 | (99,23) | (0,0037) | (0,0016) |
| 1625 | ГСО 5037-89 | 1,09 | [0,003] | 0,028 | 0,0011 | 0,0044 | 0,0051 | 0,0047 | (98,73) | (0,0050) | (0,0015) |

государственные стандартные образцы состава бронзы  типа  БрОФН (комплект М175).

(Цилиндры 30 – Ø 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Sb | Sn | Bi | Ni | P | Fe | Si | Al |
| 1751 | ГСО 5460-90 | 80,7 | 1,28 | 0,61 | 0,39 | 12,51 | 0,035 | 3,03 | 0,43 | 0,096 | 0,25 | [0,01] |
| 1752 | ГСО 5461-90 | 83,1 | 0,92 | 0,50 | 0,28 | 11,84 | 0,027 | 2,29 | 0,32 | 0,109 | 0,40 | [0,02] |
| 1753 | ГСО 5462-90 | 85,2 | 0,75 | 0,39 | 0,21 | 10,69 | 0,022 | 1,72 | 0,24 | 0,16 | 0,32 | [0,01] |
| 1754 | ГСО 5463-90 | 86,8 | 0,51 | 0,29 | 0,16 | 10,45 | 0,016 | 1,16 | 0,18 | 0,23 | [0,15] | [0,01] |
| 1755 | ГСО 5464-90 | 89,4 | 0,31 | 0,16 | 0,096 | 8,73 | 0,012 | 0,78 | 0,11 | 0,27 | 0,072 | [0,05] |
| 1756 | ГСО 5465-90 | 90,6 | 0,23 | 0,12 | [0,037] | 7,74 | 0,0088 | 0,51 | 0,068 | 0,36 | 0,043 | [0,03] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО3Ц12С5, БрО3Ц13С4 (комплект М176). (Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Sn | Ni | Pb | Fe | Sb | As | P | Bi | Si | Mn | Al | Mg |
| 1761 | ГСО 2752-90П | 70,7 | [14,5]. | 4,21 | 2,39 | 6,54 | 0,32 | 0,74 | 0,070 | 0,017 | [0,024] | 0,031 | [0,2] | <0,001 | <0,001 |
| 1762 | ГСО 2753-90П | 69,4 | 18,28 | 3,47 | 2,03 | 5,24 | 0,44 | 0,51 | 0,051 | 0,037 | 0,031 | 0,013 | [0,08] | <0,001 | <0,001 |
| 1763 | ГСО 2754-90П | 77,9 | 12,58 | 2,89 | 1,71 | 4,18 | 0,29 | 0,29 | 0,047 | 0,072 | 0,019 | 0,0075 | [0,009] | <0,001 | <0,001 |
| 1764 | ГСО 2755-90П | 82,1 | 10,48 | 2,40 | 1,10 | 3,21 | 0,22 | 0,18 | 0,035 | 0,080 | 0,013 | <0,001 | [0,04] | <0,001 | <0,001 |
| 1765 | ГСО 2756-90П | 86,4 | 7,95 | 1,88 | 0,79 | 2,46 | 0,18 | 0,13 | 0,027 | 0,098 | 0,0082 | 0,0048 | [0,06] | <0,001 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО8Н4Ц2 (комплект М177).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sn | Pb | Fe | P | Ni | Cu | Si | Al |
| 1771 | ГСО 5488-90 | 3,12 | 6,81 | 0,29 | 0,30 | 0,101 | 4,60 | [84,8] | [0,01] | [0,007] |
| 1772 | ГСО 5489-90 | 3,67 | 7,44 | 0,22 | 0,14 | 0,043 | 4,49 | [84,0] | [0,02] | [0,007] |
| 1773 | ГСО 5490-90 | 2,50 | 8,03 | 0,14 | 0,065 | 0,017 | 4,25 | [85,0] | <0,001 | <0,001 |
| 1774 | ГСО 5491-90 | 1,55 | 8,82 | 0,108 | 0,037 | [0,002] | 3,73 | [85,8] | <0,001 | <0,001 |
| 1775 | ГСО 5492-90 | 1,10 | 9,46 | 0,081 | 0,027 | [0,001] | 2,76 | [86,6] | <0,001 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрОСН7-13-3л (комплект М179).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Cd | Sb | Sn | Al | Ni | P | Fe | Mg | Zr | Si |
| 1791 | ГСО 6044-91 | 75,8 | 10,25 | (0,024) | 0,097 | 9,26 | 0,058 | 3,13 | 0,22 | 0,38 | (0,27) | [0,01] | [0,035] |
| 1792 | ГСО 6045-91 | 72,5 | 13,13 | (0,029) | 0,13 | 8,77 | 0,041 | 3,77 | 0,18 | 0,67 | (0,031) | [0,01] | [0,043] |
| 1793 | ГСО 6046-91 | 73,1 | 13,78 | 0,067 | 0,17 | 8,21 | 0,016 | 3,64 | 0,13 | 0,47 | (0,030) | [0,02] | [0,026] |
| 1794 | ГСО 6047-91 | 76,3 | 12,94 | 0,097 | 0,26 | 6,89 | [0,005] | 2,71 | 0,071 | 0,28 | [0,006] | [0,01] | [0,013] |
| 1795 | ГСО 6048-91 | 81,1 | 10,51 | 0,16 | 0,44 | 5,80 | [0,001] | 1,76 | 0,008 | 0,079 | [0,006] | [0,01] | [0,004] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрОФ7-0,2 (комплект М183).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | P | Fe | Pb | Sb | Zn | Cu | Bi | Si | Al |
| 1831 | ГСО 6569-93 | 4,66 | 0,40 | 0,044 | 0,96 | 0,014 | 0,28 | (93,48) | [0,0024] | [0,0028] | <0,001 |
| 1832 | ГСО 6570-93 | 5,85 | 0,27 | 0,027 | 0,68 | 0,010 | [0,2] | (93,03) | [0,0023] | [0,0019] | <0,001 |
| 1833 | ГСО 6571-93 | 7,77 | 0,18 | 0,068 | 0,43 | 0,0070 | 0,12 | (91,38) | [0,0030] | [0,0021] | <0,001 |
| 1834 | ГСО 6572-93 | 7,96 | 0,093 | [0,004]. | 0,51 | 0,0033 | [0,01] | (91,47) | [0,0027] | [0,0028] | <0,001 |
| 1835 | ГСО 6573-93 | 6,56 | 0,10 | [0,02] | 0,29 | 0,0054 | 0,062 | (92,84) | [0,0047] | [0,0020] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО5Ц5С5 (комплект М184).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | Sb | Fe | Si | Al | P |
| 1841 | ГСО 7002-93 | 85,7 | 3,47 | 3,52 | 6,51 | 0,63 | 0,082 | 0,097 | [0,0023] | <0,001 | <0,001 |
| 1842 | ГСО 7002-93 | 84,6 | 3,93 | 4,22 | 6,08 | 0,88 | 0,12 | 0,14 | [0,0022] | <0,001 | <0,001 |
| 1843 | ГСО 7002-93 | 82,8 | 4,52 | 5,49 | 5,48 | 1,23 | 0,19 | 0,28 | [0,0058] | <0,001 | <0,001 |
| 1844 | ГСО 7002-93 | 81,0 | 5,56 | 6,20 | 4,28 | 1,90 | 0,28 | 0,43 | [0,025] | <0,001 | <0,001 |
| 1845 | ГСО 7002-93 | 79,8 | 6,03 | 6,73 | 3,81 | 2,24 | 0,40 | 0,63 | [0,071] | <0,001 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрОЦС4-4-2,5 (комплект М186).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sn | Pb | P | Fe | Bi | Cu | Sb | Al | Mg |
| 1861 | ГСО 6154-91 | 5,73 | 2,43 | 3,97 | 0,0023 | 0,028 | (0,0035) | (87,94) | (0,023) | <0,001 | <0,001 |
| 1862 | ГСО 6155-91 | 3,49 | 4,46 | 2,12 | 0,0048 | 0,048 | (0,0042) | (89,55) | (0,054) | <0,001 | <0,001 |
| 1863 | ГСО 6156-91 | 4,08 | 3,72 | 2,44 | 0,018 | 0,040 | (0,0028) | (89,68) | (0,035) | <0,001 | <0,001 |
| 1864 | ГСО 6157-91 | 4,96 | 3,13 | 2,88 | [0,0070] | 0,033 | (0,0045) | (88,73) | (0,029) | <0,001 | <0,001 |
| 1865 | ГСО 6158-91 | 2,85 | 5,53 | 1,97 | 0,029 | 0,084 | (0,0026) | (89,33) | (0,070) | <0,001 | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО3Ц8С4Н1 (комплект М187).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | Al | Fe | Si | P | Sb | Mn | Bi | Cu | As | Mg |
| 1871 | ГСО 6205-91 | 2,51 | 5,80 | 4,69 | 0,83 | (0,0030). | 0,23 | 0,026 | 0,023 | 0,34 | (0,012) | (0,008) | (85,8) | 0,045 | 0,0011 |
| 1872 | ГСО 6206-91 | 2,66 | 6,57 | 4,33 | 1,01 | 0,0020 | 0,25 | 0,012 | 0,032 | (0,27) | (0,010) | 0,0071 | 84,8 | 0,050 | 0,0014 |
| 1873 | ГСО 6207-91 | 3,97 | 7,64 | 4,28 | 1,44 | [0,01] | 0,38 | 0,0073 | 0,063 | 0,52 | 0,050 | 0,010 | 81,9 | 0,065 | <0,001 |
| 1874 | ГСО 6208-91 | 4,73 | 8,49 | [3,8] | 2,01 | 0,020 | 0,47 | (0,008) | 0,12 | 0,71 | 0,16 | 0,016 | 79,5 | 0,095 | 0,012 |
| 1875 | ГСО 6209-91 | 5,33 | 8,68 | 3,30 | 2,58 | 0,036 | 0,55 | [0,0037] | 0,16 | 0,76 | 0,228 | 0,021 | 77,9 | 0,10 | 0,059 |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО4Ц4С17 (комплект М188).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Al | Fe | Si | P | Sb | Mg | Mn | Cu | As | Pb |
| 1881 | ГСО 2723-91П | 2,79 | 5,98 | [0,010] | 0,054 | [0,039] | 0,019 | [0,066] | [0,0027] | 0,016 | (74,53) | (0,035) | [16,3] |
| 1882 | ГСО 2724-91П | 3,46 | 5,25 | 0,017 | 0,085 | 0,057 | 0,029 | 0,23 | 0,0033 | 0,026 | (74,94) | (0,028) | [15,8] |
| 1883 | ГСО 2725-91П | 4,23 | 4,49 | 0,021 | 0,21 | 0,038 | 0,054 | 0,43 | 0,010 | 0,071 | (75,50) | (0,019) | [15,2] |
| 1884 | ГСО 2726-91П | 4,77 | 3,42 | 0,027 | 0,33 | 0,030 | 0,075 | 0,58 | 0,012 | 0,17 | (76,50) | (0,016) | [14,2] |
| 1885 | ГСО 2727-91П | 5,69 | 2,57 | [0,030] | 0,52 | 0,019 | 0,13 | 1,14 | 0,0015 | 0,26 | (76,87) | (0,013) | [12,7] |

государственные стандартные образцы состава бронзы типа  БрОЦС8-4-3 (комплект М189).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | ##### Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Sb | Fe | Ni | Cu | Si | Al |
| 1891 | ГСО 6211-91 | 6,52 | 3,07 | 4,18 | 0,14 | 0,16 | 1,25 | 84,4 | [0,003] | <0,001 |
| 1892 | ГСО 6212-91 | 7,04 | 3,96 | 3,18 | 0,17 | 0,20 | 1,43 | 83,9 | [0,002] | [0,001] |
| 1893 | ГСО 6213-91 | 7,61 | 4,19 | 2,48 | 0,21 | 0,25 | 1,82 | 83,2 | [0,001] | [0,001] |
| 1894 | ГСО 6214-91 | 8,20 | 4,51 | 1,41 | 0,27 | 0,36 | 2,15 | 82,9 | [0,015] | [0,01] |
| 1895 | ГСО 6215-91 | 8,81 | 4,81 | 0,64 | 0,32 | 0,49 | 2,13 | 82,7 | [0,001] | [0,001] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО6Ц6С3 (комплект М190).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | ##### Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Sb | Fe | P | Cu | Al | Si |
| 1901 | ГСО 6255-91 | 7,65 | 3,04 | 1,93 | 0,80 | 0,039 | 0,101 | (86,12). | [0,003] | [0,003] |
| 1902 | ГСО 6256-91 | 6,95 | 3,58 | 1,51 | 0,64 | 0,098 | 0,081 | (86,95) | [0,004] | [0,004] |
| 1903 | ГСО 6257-91 | 6,29 | 4,99 | 2,49 | 0,41 | 0,20 | 0,083 | (85,46) | [0,0072] | [0,0072] |
| 1904 | ГСО 6258-91 | 4,83 | 6,09 | 3,82 | 0,33 | 0,31 | 0,056 | (84,51) | [0,023] | [0,016] |
| 1905 | ГСО 6259-91 | 3,99 | 7,40 | 4,86 | 0,23 | 0,51 | 0,032 | (82,75) | [0,047] | [0,035] |

государственные стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрОЦС4-4-4 (комплект М200).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Ni | Fe | P | Bi | Sb | Cu | Al |
| 2001 | ГСО 6524-92 | 2,45 | 5,80 | 4,38 | 0,67 | 0,17 | 0,018 | 0,0073 | (0,24) | [86,2] | <0,001 |
| 2002 | ГСО 6525-92 | 4,46 | 3,49 | 2,12 | <0,001 | 0,048 | 0,0048 | (0,0042) | (0,054) | [89,6] | <0,001 |
| 2003 | ГСО 6526-92 | 3,91 | 4,52 | 3,94 | 0,38 | 0,106 | 0,023 | 0,0043 | (0,13) | [87,1] | <0,001 |
| 2004 | ГСО 6527-92 | 4,67 | 3,79 | 3,32 | 0,31 | 0,093 | 0,027 | 0,0033 | (0,11) | [87,7] | <0,001 |
| 2005 | ГСО 6528-92 | 5,65 | 2,91 | 2,63 | 0,24 | 0,081 | (0,020). | 0,0023 | (0,087) | [88,6] | <0,001 |

государственные стандартные образцы состава бронз оловянных (комплект М213) (БрО3Ц12С5, БрО3Ц7С5Н1, БрО4Ц7С5, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф1, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО3Ц8С4Н1, БрО3Ц13С4, БрО4Ц8С5, БрО5Ц6С5, БрО6Ц6С2, БрОФ8,0-0,3, БрОФ7-0,2, БрОФ6,5-0,4, БрОФ6,5-0,15, БрОФ4-0,25, БрОЦ4-3, БрОЦС4-4-2,5, БрОЦС4-4-4).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Cu | Sb | Fe | Al | Mg | Si |
| 2131 | ГСО 7369-97 | 1,44 | 14,73 | (0,30) | 1,04 | 1,23 | (80,85) | 0,036 | 0,151 | 0,020 | 0,0081 | 0,013 |
| 2132 | ГСО 7369-97 | 2,56 | 10,18 | (1,08) | 0,58 | 0,83 | 84,29 | 0,43 | (0,32) | 0,0063 | 0,0036 | 0,058 |
| 2133 | ГСО 7369-97 | 6,01 | 4,94 | 10,22 | 0,034 | 0,37 | 78,47 | 0,018 | 0,027 | (0,00027) | [0,0002] | 0,0015 |
| 2134 | ГСО 7369-97 | 3,84 | 2,56 | 19,8 | <0,001 | 0,121 | 73,70 | (0,0024) | (0,015) | (0,00060) | [0,0002] | 0,0025 |
| 2135 | ГСО 7369-97 | 7,78 | 0,63 | 14,4 | <0,001 | 0,22 | (77,27) | 0,0048 | 0,0073 | (0,00035) | [0,0002] | 0,0013 |
| 2136 | ГСО 7369-97 | 9,93 | 0,74 | 7,07 | 0,36 | 2,46 | (79,85) | 0,082 | 0,055 | 0,041 | 0,011 | (0,011) |
| 2137 | ГСО 7369-97 | 11,79 | 0,53 | 3,19 | 0,130 | 1,55 | (82,3) | 0,140 | 0,29 | 0,067 | [0,001] | (0,012) |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

стандартные образцы состава бронз  типа  БрОЦ10-1 (комплект М25) (А445).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | Zn | Ni | Pb | P | Al | Sb | Si | Fe | Bi |
| 4451 (М251) | СОП 4451-97 | 88,22 | 8,1 | 2,00 | 0,32 | [0,61] | 0,018 | [0,022] | (0,11) | [0,036] | [0,58] | <0,001 |
| 4452 (М252) | СОП 4452-97 | 86,72 | 10,1 | 1,13 | 0,72 | [0,64] | 0,080 | [0,013] | (0,31) | [0,023] | [0,43] | <0,001 |
| 4453 (М253) | СОП 4453-97 | 82,72 | 11,7 | 4,26 | 0,52 | 0,42 | 0,047 | 0,0075 | (0,0014) | [0,014] | [0,28] | [0,0058] |
| 4454 (М254) | СОП 4454-97 | 87,50 | 9,4 | 2,44 | 0,24 | 0,19 | 0,034 | 0,0043 | (0,0012) | [0,007] | [0,16] | [0,0064] |
| 4455 (М255) | СОП 4455-97 | 89,84 | 6,6 | [3,24] | 0,123 | 0,088 | 0,012 | 0,0028 | (0,0010) | [0,005] | [0,09] | [0,0043] |

стандартные образцы состава бронзы типа  БрОЦС4-4-2,5 (комплект М31) (А447).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Zn | Fe | Sb | P | Cu | Pb | Al | Mg | Bi |
| 4471 (М311) | СОП 4471-97 | 2,18 | 5,89 | 0,020 | 0,0018 | [0,0039] | (88,13) | [3,80] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4472 (М312) | СОП 4472-97 | 3,14 | 4,76 | 0,023 | 0,0037 | [0,0093] | (88,88) | [3,05] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4473 (М313) | СОП 4473-97 | 4,15 | 3,99 | 0,042 | 0,0038 | 0,032 | (89,42) | [2,26] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4474 (М314) | СОП 4474-97 | 5,16 | 2,96 | 0,052 | 0,0062 | 0,049 | (90,09) | [1,72] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |
| 4475 (М315) | СОП 4475-97 | 6,2 | 2,10 | 0,094 | 0,0078 | 0,076 | (90,39) | [1,18] | [0,002] | <0,001 | <0,001 |

стандартные образцы состава бронзы безоловянной типа БрАЖНМц9-4-4-1 (комплект М49) (А380).

Неполный комплект.

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Zn | Sn | Si | Pb | Bi | P | Sb | As |
| 3801 (М491) | СОП 3801-92 | 78,8 | 10,3 | 3,09 | 5,53 | 1,23 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | [0,0005] | [0,0009] | 0,027 | [0,005] | [0,002] |
| 3802 (М492) | СОП 3802-92 | 77,4 | 9,8 | 5,05 | [5,0]. | 1,11 | 1,06 | 0,25 | 0,25 | 0,064 | 0,0044 | 0,014 | [0,003] | [0,003] |
| 3803 (М493) | СОП 3803-92 | 80,3 | 9,7 | 4,37 | 4,17 | 0,64 | 0,57 | 0,12 | 0,14 | 0,032 | 0,0015 | 0,018 | [0,003] | [0,0014] |
| 3804 (М494) | СОП 3804-92 | 82,4 | 8,8 | 3,64 | 3,57 | 0,33 | 0,97 | 0,070 | 0,10 | 0,015 | 0,0059 | 0,016 | [0,004] | [0,0003] |
| 3805 (М495) | СОП 3805-92 | 83,0 | 8,0 | 3,21 | 5,15 | 0,16 | 0,43 | 0,089 | 0,064 | 0,0080 | 0,0020 | 0,011 | [0,001] | [0,0010] |

стандартные образцы состава сплавов медных типа  БрНЦр, БрНЦрТ, 1В, 4В, 5В (комплект М53) (А546).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Si | Sn | Ti | Zr | Zn | Co | Cr | Ni | Pb | Cu |
| 5461 (М531) | СОП 5461-00 | 0,056 | 0,069 | [0,0080] | 0,011 | 0,015 | 0,0080 | 0,091 | [0,25] | 0,32 | 0,0097 | (99,10) |
| 5462 (М532) | СОП 5462-00 | 0,12 | [0,33] | 0,0092 | [0,033] | 0,11 | 0,031 | 0,82 | 0,83 | 0,62 | 0,037 | (96,71) |
| 5463 (М533) | СОП 5463-00 | 0,071 | 0,087 | 0,0030 | 0,024 | 0,016 | 0,011 | 0,12 | 0,21 | 0,32 | 0,016 | (99,02) |
| 5464 (М534) | СОП 5464-00 | 0,098 | 0,17 | 0,0038 | 0,025 | 0,059 | 0,014 | 0,22 | 0,33 | 0,58 | 0,023 | (98,42) |
| 5465 (М535) | СОП 5465-00 | 0,12 | 0,24 | 0,0064 | 0,046 | 0,11 | 0,021 | 0,44 | 0,52 | 0,78 | [0,026] | (97,40) |

стандартные образцы состава бронзы оловянной типа  БрО7Ц4С6Н2 (комплект М82) (А457).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Sn | Ni | Zn | Fe | Sb | Bi | As | P |
| 4571 (М821) | СОП 4571-97 | 82,8 | (7,6) | 5,12 | 2,50 | 1,74 | 0,053 | 0,014 | 0,0031 | (0,0054) | <0,001 |
| 4572 (М822) | СОП 4572-97 | 82,3 | 6,60 | 6,04 | 1,93 | 2,75 | 0,12 | 0,029 | 0,0048 | 0,010 | (0,0039) |
| 4573 (М823) | СОП 4573-97 | 81,2 | 5,65 | 7,08 | 1,87 | 3,73 | 0,18 | 0,041 | 0,0060 | 0,014 | [0,003] |
| 4574 (М824) | СОП 4574-97 | 80,8 | 4,76 | 8,10 | 1,47 | 4,53 | 0,32 | 0,068 | 0,0096 | 0,025 | (0,012) |
| 4575 (М825) | СОП 4575-97 | 80,3 | 3,86 | 8,89 | 1,00 | 5,49 | 0,48 | 0,103 | 0,012 | 0,045 | (0,032) |

стандартные образцы состава бронзы типа  БрОНФ10-1-1 (комплект М86) (А395).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | Ni | Zn | P | Pb | Sb | Si | Fe | Al |
| 3951 (М861) | СОП 3951-93 | 91,69 | 6,9 | 0,27 | 0,110 | 0,102 | 0,11 | 0,0076 | [0,023]. | 0,74 | [0,0021] |
| 3952 (М862) | СОП 3952-93 | 90,54 | 8,0 | 0,47 | 0,18 | 0,20 | 0,205 | 0,0112 | 0,059 | 0,44 | [0,0019] |
| 3953 (М863) | СОП 3953-93 | 88,62 | 8,9 | 1,01 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,021 | 0,16 | [0,32] | [0,0025] |
| 3954 (М864) | СОП 3954-93 | 86,64 | 9,93 | 1,54 | 0,44 | 0,49 | 0,57 | 0,031 | 0,27 | 0,19 | [0,0025] |
| 3955 (М865) | СОП 3955-93 | 84,19 | 10,93 | 2,05 | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,050 | 0,38 | 0,097 | [0,0039] |

стандартные образцы состава бронзы типа  БрО10С2Н3 (комплект М95) (А393).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Pb | Sn | Fe | Zn | Sb | Cu | P | Si |
| 3931 (М951) | СОП 3931-93 | 2,52 | 1,70 | 8,3 | 0,065 | 0,20 | 0,11 | 87,10 | 0,014 | [0,007] |
| 3932 (М952) | СОП 3932-93 | 2,99 | 2,13 | 9,1 | 0,12 | 0,33 | 0,20 | 85,22 | 0,037 | [0,01] |
| 3933 (М953) | СОП 3933-93 | 3,52 | 2,6 | 10,0 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 82,64 | 0,054 | [0,007] |
| 3934 (М954) | СОП 3934-93 | 3,95 | 3,06 | 10,4 | 0,39 | 0,79 | 0,51 | 80,63 | 0,086 | [0,006] |
| 3935 (М955) | СОП 3935-93 | 4,61 | 3,41 | 11,5 | 0,68 | 0,99 | 0,82 | 77,82 | 0,11 | [0,006] |

стандартные образцы состава бронз оловянных типа  БрОФ6,5-0,4, БрОФ6,5-0,15 (комплект М127) (А444).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sn | P | Ni | Sb | Bi | Cu | Zn | Fe | Si | Al |
| 4441 (М1271) | СОП 4441-97 | 0,046 | 5,29 | 0,64 | 0,33 | 0,0085 | 0,0078 | (93,83) | [0,02] | [0,006] | [0,006] | [0,007] |
| 4442 (М1272) | СОП 4442-97 | 0,023 | 5,59 | (0,36) | 0,19 | 0,0051 | (0,0051) | (93,72) | [0,0065] | [0,002] | [0,003] | [0,0047] |
| 4443 (М1273) | СОП 4443-97 | 0,019 | 6,14 | 0,22 | 0,100 | 0,0032 | 0,0032 | (93,42) | [0,012] | [0,005] | [0,003] | [0,0031] |
| 4444 (М1274) | СОП 4444-97 | 0,010 | 6,61 | 0,035 | 0,077 | 0,0027 | 0,0023 | (93,17) | [0,014] | [0,002] | [0,0007] | [0,0023] |
| 4445 (М1275) | СОП 4445-97 | [0,0074] | 7,07 | [0,031] | [0,091] | 0,0015 | (0,0011) | (92,74) | [0,016] | [0,003] | [0,008] | [0,0024] |

стандартные образцы состава бронзы типа  БрОФС13-2-2 (комплект А14).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | P | Cu |
| 141 | СОП 14-79 | 11,4 | 1,13 | 0,62 | [86,5]. |
| 142 | СОП 14-79 | 13,0 | 1,7 | 1,1 | [83,7] |
| 143 | СОП 14-79 | 14,4 | 2,5 | 2,0 | [80,5] |
| 144 | СОП 14-79 | 15,5 | 2,7 | 2,5 | [78,6] |

стандартные образцы состава бронзы типа  БрМцСН6-20-1 (комплект А76).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Mn | Ni | Fe | Sn | Si |
| 761 | СОП 761-80 | 74,84 | 17,80 | 4,05 | 1,96 | 0,21 | 0,55 | 0,015 |
| 762 | СОП 762-80 | 74,56 | 18,41 | 4,66 | 1,46 | 0,17 | 0,41 | 0,020 |
| 763 | СОП 763-80 | 75,74 | 18,88 | 3,70 | 1,18 | 0,14 | 0,041 | 0,011 |
| 764 | СОП 764-80 | 73,96 | [22,2] | 2,99 | 0,73 | 0,12 | 0,099 | 0,060 |
| 765 | СОП 765-80 | 73,49 | 23,40 | 2,04 | 0,44 | 0,096 | 0,052 | 0,0081 |

стандартные образцы состава бронзы типа  БрОС8-12 (комплект А77).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Sn | Ni | Zn | Fe | Si | Mn |
| 771 | СОП 771-80 | 77,30 | 13,41 | 6,49 | 0,57 | 1,63 | [0,021] | [0,037] | [0,0054] |
| 772 | СОП 772-80 | 77,46 | 12,49 | 7,59 | 1,07 | 1,38 | [0,012] | [0,034] | [0,011] |
| 773 | СОП 773-80 | 77,22 | 12,19 | 8,36 | 1,50 | 0,88 | [0,010] | [0,047] | - |
| 774 | СОП 774-80 | 78,01 | 10,56 | 9,35 | 1,92 | [0,022] | [0,0056] | [0,045] | - |

стандартные образцы состава бронзы типа  F-5 (комплект А89).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Sb | Ni | Sn | Pb | Cu | P | Fe |
| 891 | СОП 891-82 | 0,28 | 0,79 | 0,15 | 11,05 | 8,44 | [78,8] | [0,0037] | [0,35] |
| 892 | СОП 892-82 | 0,45 | 0,55 | 0,31 | 10,18 | 9,46 | [78,8] | [0,010] | [0,24] |
| 893 | СОП 893-82 | 0,58 | 0,29 | 0,51 | 9,14 | 10,45 | [78,9] | [0,025] | [0,12] |
| 894 | СОП 894-82 | [1,08] | 0,15 | 0,79 | 8,42 | 11,40 | [78,2] | [0,043] | [0,11] |

стандартные образцы состава бронзы типа  F-7 (комплект А90).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Zn | Fe | Sn | Sb | P | Pb | Cu |
| 901 | СОП 901-82 | 0,14 | 2,03 | 0,028 | 1,75 | 0,16 | 0,011 | 25,97 | [69,9] |
| 902 | СОП 902-82 | 0,30 | [2,37] | 0,075 | 2,77 | 0,34 | 0,0039 | [24,05] | [70,3] |
| 903 | СОП 903-82 | 0,46 | 3,17 | 0,16 | 3,88 | 0,42 | 0,015 | 21,98 | [70,1] |
| 904 | СОП 904-82 | 0,80 | 3,73 | 0,33 | 4,72 | 0,11 | 0,0058 | 20,65 | [69,7] |

стандартные образцы состава бронзы оловянно-кремнистой литейной типа БрОКЦ6-2-1 (комплект А197).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | Zn | Si | Fe | P |
| 1971 | СОП 1971-87 | 89,98 | 4,08 | 0,11 | 2,80 | 2,30 | [0,042]. |
| 1972 | СОП 1972-87 | 91,65 | 5,03 | 0,29 | 2,25 | 0,59 | 0,060 |
| 1973 | СОП 1973-87 | 91,07 | 6,08 | 0,54 | 1,87 | 0,28 | 0,085 |
| 1974 | СОП 1974-87 | 90,00 | 7,00 | 0,87 | 1,39 | 0,46 | 0,11 |
| 1975 | СОП 1975-87 | 89,29 | 8,01 | 1,27 | 0,92 | 0,075 | 0,20 |

стандартные образцы состава бронзы оловянной типа БрОФ8,5-0,3 (комплект А321).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Sn | P | Ni | Bi | Pb | Zn | Fe | Si | Sb | Al |
| 3211 | СОП 3211-93 | 91,27 | 6,79 | 0,058 | 0,37 | 0,00084 | 0,049 | 0,057 | 0,82 | 0,0012 | [0,0010] | [0,0009] |
| 3212 | СОП 3212-93 | 91,14 | 8,27 | 0,21 | 0,26 | 0,0022 | 0,020 | 0,019 | 0,037 | 0,0020 | 0,0043 | [0,0011] |
| 3213 | СОП 3213-93 | 90,01 | 9,31 | 0,39 | 0,099 | 0,0040 | 0,011 | 0,018 | 0,029 | 0,0031 | 0,0057 | [0,0020] |
| 3214 | СОП 3214-93 | 88,81 | 10,15 | 0,51 | 0,071 | 0,0088 | 0,012 | 0,011 | 0,023 | 0,0048 | 0,0088 | [0,0040] |

стандартные образцы состава бронзы оловянной типа БрОС16-5 (комплект А334).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sn | Sb | P | Bi | Zn | Fe | Ni | Si | Cu | Al |
| 3341 | СОП 3341-92 | 7,04 | 15,49 | 0,58 | 0,052 | 0,0080 | 0,049 | 0,032 | 0,071 | 0,0012 | 76,7 | <0,001 |
| 3342 | СОП 3342-92 | 5,59 | 14,86 | 0,32 | 0,085 | 0,012 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,0029 | 78,5 | <0,001 |
| 3343 | СОП 3343-92 | 3,40 | 17,79 | 0,20 | 0,13 | 0,017 | 0,19 | 0,27 | 0,19 | 0,025 | 77,6 | [0,022] |
| 3344 | СОП 3344-92 | 3,35 | 18,24 | 0,11 | 0,24 | 0,032 | 0,32 | 0,51 | 0,32 | 0,050 | 76,2 | [0,037] |

стандартные образцы состава бронзы типа БрСуН6-2 (комплект А360).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Ni | Sb | Fe | Pb | Sn | P | Al | Si | Bi | Cu | As |
| 3601 | СОП 3601-97 | 0,12 | 3,59 | 4,31 | (0,45) | 2,22 | 0,70 | (0,23) | [4,6] | (0,023) | 0,0073 | 83,0 | (0,00047) |
| 3602 | СОП 3602-97 | 0,30 | (2,61) | 4,94 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 0,019 | 0,32 | 0,0049 | 0,06 | (90,3) | 0,00030 |
| 3603 | СОП 3603-97 | 0,62 | 2,37 | 4,97 | 0,61 | (0,87) | 0,35 | 0,45 | 0,0023 | 0,0023 | 0,009 | 89,8 | (0,00025) |
| 3604 | СОП 3604-97 | 0,82 | 1,88 | 5,76 | 0,11 | 0,36 | 1,01 | (0,051) | 0,021 | 0,022 | 0,036 | 89,2 | 0,006 |
| 3605 | СОП 3605-97 | 1,39 | (1,43) | 6,19 | [0,2] | 0,23 | 0,53 | 0,27 | (0,006) | 0,012 | 0,021 | 88,3 | 0,0013 |

стандартные образцы состава бронзы оловянной типа БрОС8-12 (комплект А426).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Zn | Ni | Sb | Fe | Si | Bi | P | Cu | Mg | Al |
| 4261 | СОП 4261-99 | 5,8 | [15,0] | 0,37 | 0,50 | 0,32 | 0,049 | [0,004] | 0,0013 | 0,0058 | [78,2] | [0,006] | [0,03] |
| 4262 | СОП 4262-99 | 6,9 | 13,4 | 0,56 | 0,74 | 0,43 | 0,023 | [0,002] | 0,0027 | 0,0034 | 78,3 | [0,004] | [0,002] |
| 4263 | СОП 4263-99 | 8,3 | 12,1 | 0,79 | 1,01 | 0,86 | 0,025 | 0,0021 | 0,0041 | 0,022 | 77,3 | [0,0006] | [0,002] |
| 4264 | СОП 4264-99 | 9,4 | 11,1 | 1,54 | 1,99 | 0,22 | 0,10 | 0,0038 | 0,008 | 0,029 | [75,7] | [0,001] | [0,003] |
| 4265 | СОП 4265-99 | 10,3 | 9,8 | 2,53 | 2,65 | 0,54 | [0,09] | 0,013 | [0,01] | 0,050 | 73,9 | [0,004] | [0,003] |

стандартные образцы состава бронзы оловянной типа БрОФ8,0-0,3 (комплект А498) (М185).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | P | Ni | Fe | Pb | Sb | Bi | Zn | Si | Al | Mg |
| 4981 (М1851) | СОП 4981-99 | 7,3 | 0,57 | 0,25 | 0,010 | 0,16 | 0,011 | 0,0082 | 0,049 | [0,003] | [0,002] | <0,001 |
| 4982 (М1852) | СОП 4982-99 | 7,6 | 0,43 | 0,18 | 0,007 | 0,11 | [0,01]. | 0,0066 | 0,043 | [0,002] | [0,002] | <0,001 |
| 4983 (М1853) | СОП 4983-99 | 7,4 | 0,22 | 0,11 | 0,0042 | 0,31 | 0,0057 | 0,0045 | 0,010 | [0,004] | [0,0015] | <0,001 |
| 4984 (М1854) | СОП 4984-99 | 9,4 | 0,019 | 0,13 | 0,013 | 0,038 | 0,0032 | 0,0058 | 0,051 | [0,003] | [0,0015] | <0,001 |
| 4985 (М1855) | СОП 4985-99 | 8,3 | 0,078 | 0,054 | 0,009 | 0,79 | 0,0039 | 0,0022 | 0,012 | [0,003] | [0,0015] | <0,001 |

стандартные образцы состава бронзы оловянно-кремнистой типа БрОКЦ6-2-1 (комплект А586) (М181).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | P | Fe | Ni | Si | Zn | Sn | Cu |
| 5861 (М1811) | СОП 5861-01 | 0,051 | 0,045 | 0,24 | 0,051 | 3,12 | 0,51 | 4,40 | 91,70 |
| 5862 (М1813) | СОП 5862-01 | 0,022 | 0,071 | 0,58 | 0,073 | 1,87 | 0,71 | 6,12 | 90,63 |
| 5863 (М1814) | СОП 5863-01 | 0,013 | 0,099 | 0,77 | 0,14 | 1,45 | 0,30 | 7,29 | 90,11 |
| 5864 (М1815) | СОП 5864-01 | 0,0061 | 0,24 | 0,088 | 0,25 | 0,99 | 2,62 | 8,46 | 87,60 |

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно