ЦИНК, СПЛАВЫ ЦИНКОВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

государственные стандартные образцы состава цинка марок ЦВ0, ЦВ, Ц0А, Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 (ГОСТ 3640-94) (комплект VSZ2). (Цилиндры Ø 452мм и h = 2510мм, стержни Ø 91мм и h = 60-80мм)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSZ2-1 | VSZ2-2 | VSZ2-3 | VSZ2-4 | VSZ2-5 | VSZ2-6 | VSZ2-7 | VSZ2-8 | VSZ2-9 | VSZ2-10 | VSZ2-11 | VSZ2-12 | VSZ2-13 |
| Al | 0,0112 | 0,00016 | 0,00068 | - | - | 0,0297 | 0,060 | 0,126 | 0,414 | 0,0035 | - | 0,772 | 1,09 |
| Bi | 0,00088 | 0,00029 | - | - | - | 0,0050 | 0,0031 | 0,00023 | - | - | - | - | - |
| Ga | 0,00101 | - | 0,00032 | - | - | 0,0050 | 0,0031 | - | - | - | - | - | - |
| Fe | - | 0,0019 | - | 0,0053 | - | 0,0116 | 0,0094 | 0,0311 | 0,00087 | - | - | 0,00097 | 0,121 |
| In | 0,00203 | 0,00034 | 0,00100 | - | - | 0,0054 | 0,00323 | - | 0,00010 | - | - | - | - |
| Cd | 0,0047 | 0,00057 | 0,00095 | 0,00031 | 0,00189 | 0,0095 | 0,0237 | 0,0669 | 0,0024 | 0,00100 | 0,00085 | 0,189 | 0,00055 |
| Si | - | - | - | - | - | - | 0,0043 | - | 0,037 | 0,00051 | - | 0,073 | 0,122 |
| Mg | 0,0071 | - | 0,00019 | - | - | - | 0,0020 | 0,00065 | 0,00039 | - | - | - | - |
| Mn | - | - | - | - | - | 0,00069 | - | 0,00040 | - | - | - | - | 0,0027 |
| Cu | 0,0028 | 0,00060 | 0,0459 | 0,00078 | 0,00089 | 0,0057 | 0,0110 | 0,0318 | 0,00112 | - | - | 0,00093 | 0,322 |
| As | - | - | - | - | - | 0,0040 | 0,0069 | 0,0015 | 0,00035 | 0,00063 | 0,00098 | - | - |
| Ni | 0,00528 | - | - | 0,0180 | 0,00024 | 0,0302 | 0,00196 | 0,0086 | 0,00096 | - | - | - | 0,273 |
| Sn | 0,0030 | - | 0,00076 | 0,00020 | 0,00143 | 0,0065 | 0,0109 | 0,0217 | 0,00100 | - | - | 0,00068 | 0,00085 |
| Pb | - | 0,0012 | 0,213 | 0,0105 | 0,110 | 0,068 | 0,500 | 0,281 | 0,0023 | 1,060 | 2,07 | 0,0092 | 0,0039 |
| Ag | 0,00184 | 0,00025 | 0,00061 | 0,00305 | 0,0010 | 0,0051 | - | 0,00132 | 0,0010 | - | 0,00073 | 0,00024 | 0,00028 |
| Sb | 0,0289 | - | 0,0042 | 0,0133 | 0,00029 | 0,101 | 0,97 | 0,300 | - | 5,02 | 2,51 | 0,0013 | - |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦАМ9-1,5, ЦАМ10-5, ЦАМ9-1,5Л, ЦАМ10-5Л, ЦАМ9-1,5ч, ЦАМ10-5ч (комплект М28).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Cu | Al | Cd | Si | Mg | Sn | Zn |
| 281 | ГСО 3012-84 | 0,088 | 5,95 | 10,5 | 0,065 | 0,12 | 0,114 | [0,1] | ост. |
| 282 | ГСО 3013-84 | 0,029 | 4,12 | 12,4 | 0,036 | 0,27 | 0,057 | 0,053 | ост. |
| 283 | ГСО 3014-84 | 0,042 | 2,95 | [9,1] | 0,028 | [0,15]. | 0,044 | 0,029 | ост. |
| 284 | ГСО 3015-84 | 0,056 | 1,66 | 7,8 | 0,021 | [0,089] | 0,031 | 0,019 | ост. |
| 285 | ГСО 3016-84 | 0,032 | 0,81 | 6,4 | 0,014 | 0,031 | [0,010] | 0,011 | ост. |
| 286 | ГСО 3017-84 | 0,021 | 2,00 | 4,9 | 0,0088 | 0,020 | 0,0080 | 0,0055 | ост. |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦА4, ЦА4о (комплект М92).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Cu | Al | Cd | Fe | Mg | Sn | Si |
| 921 | ГСО 3377-86 | 0,018 | 0,069 | 3,92 | 0,0100 | 0,012 | [0,024] | 0,0061 | [0,0043] |
| 922 | ГСО 3378-86 | 0,014 | 0,011 | 2,72 | 0,0068 | 0,0046 | 0,0081 | 0,0011 | [0,0032] |
| 923 | ГСО 3379-86 | 0,012 | 0,025 | 3,01 | 0,0056 | [0,003]. | 0,024 | 0,0024 | [0,0025] |
| 924 | ГСО 3380-86 | 0,014 | 0,106 | 4,7 | 0,0102 | 0,043 | 0,084 | 0,0099 | [0,0095] |
| 925 | ГСО 3381-86 | 0,028 | 0,060 | 3,34 | 0,0026 | 0,0040 | 0,067 | 0,0061 | [0,0038] |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦА4М3 (комплект М148).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Cu | Si | Pb | Cd | Al | Mg | Fe |
| 1481 | ГСО 7462-98 | 0,0081 | 3,40 | 0,027 | 0,012 | 0,0023 | 2,84 | 0,041 | [0,04] |
| 1482 | ГСО 7462-98 | 0,0028 | 3,47 | 0,0063 | 0,018 | 0,0079 | 3,45 | 0,026 | [0,006] |
| 1483 | ГСО 7462-98 | 0,0058 | 2,62 | 0,011 | 0,024 | 0,0065 | 3,69 | 0,024 | [0,02] |
| 1484 | ГСО 7462-98 | 0,0075 | [2,3] | 0,0069 | 0,018 | 0,0073 | 4,31 | 0,085 | [0,01] |
| 1485 | ГСО 7462-98 | 0,0012 | 1,82 | 0,041 | 0,016 | 0,0042 | 4,54 | 0,10 | [0,04] |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦА4М1 (комплект М158).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Si | Fe |
| 1581 | ГСО 8046-94 | 2,94 | 1,42 | 0,011 | 0,035 | 0,033 | 0,011 | 0,044 | [0,11]. |
| 1582 | ГСО 8046-94 | 2,90 | 0,64 | 0,11 | 0,015 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0060 | [0,025] |
| 1583 | ГСО 8046-94 | 3,70 | 0,91 | 0,065 | 0,019 | 0,010 | 0,0052 | 0,033 | [0,087] |
| 1584 | ГСО 8046-94 | 4,06 | 1,23 | 0,060 | 0,015 | 0,016 | 0,0066 | 0,021 | [0,038] |
| 1585 | ГСО 8046-94 | 4,63 | 0,40 | 0,022 | 0,020 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0065 | [0,027] |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦАМ10-5 (комплект М159).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cd | Mg | Pb | Cu | Sn | Si | Fe |
| 1591 | ГСО 7124-94 | 8,36 | 0,052 | (0,12) | 0,065 | 5,58 | 0,11 | 0,023 | [0,022] |
| 1592 | ГСО 7124-94 | 8,94 | 0,018 | (0,12) | 0,040 | 5,05 | 0,098 | 0,043 | [0,031] |
| 1593 | ГСО 7124-94 | 15,32 | 0,026 | 0,084 | 0,031 | 6,41 | 0,0074 | 0,091 | [0,041] |
| 1594 | ГСО 7124-94 | 11,4 | 0,034 | 0,024 | 0,019 | 4,08 | 0,016 | 0,059 | [0,016] |
| 1595 | ГСО 7124-94 | 6,93 | [0,0022] | 0,022 | 0,028 | 3,11 | 0,0052 | (0,0098) | [0,11] |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦАМ9-1,5 (комплект М160).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Fe | Si | Mg | Pb | Cd | Sn |
| 1601 | ГСО 7434-98 | 7,95 | 2,73 | 0,085 | 0,17 | 0,079 | 0,023 | 0,015 | 0,0042 |
| 1602 | ГСО 7434-98 | 7,69 | 1,72 | 0,016 | 0,091 | 0,037 | 0,020 | 0,013 | 0,0041 |
| 1603 | ГСО 7434-98 | 10,38 | 1,39 | [0,3]. | 0,099 | 0,049 | 0,042 | 0,015 | 0,013 |
| 1604 | ГСО 7434-98 | 9,19 | 1,14 | <0,1 | 0,062 | 0,027 | 0,026 | 0,012 | 0,016 |
| 1605 | ГСО 7434-98 | 10,89 | 0,71 | 0,41 | 0,0081 | [0,006] | 0,076 | 0,055 | 0,047 |

государственные стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦА4 (комплект М161).

(Цилиндры Ø 30 – 40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Mg | Cu | Fe | Sn | Cd | Si | Pb |
| 1611 | ГСО 7246-96 | 2,90 | 0,069 | 0,18 | 0,11 | 0,0097 | 0,014 | 0,015 | (0,022) |
| 1612 | ГСО 7246-96 | 3,15 | 0,055 | 0,074 | 0,021 | 0,0050 | 0,0090 | (0,0038) | (0,015) |
| 1613 | ГСО 7246-96 | 3,78 | 0,030 | 0,062 | (0,024) | 0,0030 | 0,0078 | 0,012 | (0,020) |
| 1614 | ГСО 7246-96 | 4,46 | 0,020 | 0,053 | 0,031 | 0,0036 | 0,0043 | 0,035 | (0,017) |
| 1615 | ГСО 7246-96 | 5,63 | 0,0082 | 0,086 | [0,07] | 0,0022 | 0,0048 | 0,047 | (0,012) |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

стандартные образцы состава сплава цинка типа ЦВ0, Ц0, Ц1 (комплект А424) (М45).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Cd | Fe | Sn | As |
| 4241 (М451) | СОП 4241-95 | 0,038 | 0,019 | 0,012 | 0,010 | 0,0023 | <0,0005 |
| 4242 (М452) | СОП 4242-95 | 0,0014 | 0,014 | (0,0021). | 0,0030 | [0,0005] | <0,0005 |
| 4243 (М453) | СОП 4243-95 | 0,0040 | 0,011 | 0,0032 | 0,0046 | 0,0014 | <0,0005 |
| 4244 (М454) | СОП 4244-95 | 0,033 | 0,044 | 0,022 | 0,015 | 0,0037 | <0,0005 |
| 4245 (М455) | СОП 4245-95 | 0,010 | 0,0027 | 0,0039 | 0,011 | [0,0003] | <0,0005 |
| 4246 (М456) | СОП 4246-95 | 0,012 | [0,0020] | 0,0071 | 0,012 | [0,0005] | <0,0005 |

стандартные образцы состава сплава цинка типа Ц2, Ц3 (комплект А418) (М55).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Sn | Cd | Cu | Pb |
| 4181 (М551) | СОП 4181-94 | 0,026 | [0,0009] | 0,084 | 0,021 | 0,49 |
| 4182 (М552) | СОП 4182-94 | [0,078] | 0,0089 | 0,116 | [0,046] | 0,78 |
| 4183 (М553) | СОП 4183-94 | 0,115 | 0,0069 | 0,17 | 0,034 | [0,97] |
| 4184 (М554) | СОП 4184-94 | [0,30] | 0,012 | 0,32 | 0,086 | 1,61 |
| 4185 (М555) | СОП 4185-94 | 0,31 | 0,012 | 0,56 | 0,134 | 2,87 |

стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦА0,5 (комплект А454) (М93).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Al | Cd | Mg | Pb | Fe |
| 4541 (М931) | СОП 4541-97 | 0,0085 | 1,00 | 0,010 | 0,0085 | (0,015). | (0,0049) |
| 4542 (М932) | СОП 4542-97 | 0,0065 | 0,103 | 0,0020 | 0,009 | (0,015) | (0,0042) |
| 4543 (М933) | СОП 4543-97 | 0,0045 | 0,28 | 0,0049 | 0,015 | (0,012) | (0,0039) |
| 4544 (М934) | СОП 4544-97 | 0,0092 | 0,34 | 0,0074 | 0,019 | (0,014) | (0,0044) |
| 4545 (М935) | СОП 4545-97 | 0,012 | 0,60 | 0,0084 | 0,022 | (0,016) | (0,0038) |

на стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦАМ6-1,5 (комплект А606) (М210).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Cu | Mg | Pb | Sn | Cd | Si | Fe | Mn |
| 6061 (М2101) | СОП 6061-01 | 3,99 | 2,26 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,010 | 0,10 | [0,01] | [0,03] |
| 6062 (М2102) | СОП 6062-01 | 4,09 | 1,69 | 0,063 | 0,082 | 0,030 | 0,013 | 0,088 | [0,2] | [0,05] |
| 6063 (М2103) | СОП 6063-01 | 5,43 | 1,47 | 0,094 | 0,074 | 0,052 | (0,030) | 0,11 | [0,4] | [0,3] |
| 6064 (М2104) | СОП 6064-01 | 6,19 | 0,60 | 0,030 | 0,039 | 0,068 | 0,041 | 0,021 | [0,1] | [0,1] |
| 6065 (М2105) | СОП 6065-01 | 7,92 | 0,48 | 0,040 | 0,021 | 0,021 | 0,064 | (0,031) | [0,04] | [0,08] |

стандартные образцы состава цинка для ванн непрерывного горячего цинкования (комплект А96).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Pb | Fe |
| 961 | СОП 961-82 | 0,73 | 0,17 | [0,16]. |
| 962 | СОП 962-82 | 0,92 | 0,20 | [0,094] |
| 963 | СОП 963-82 | 1,20 | 0,51 | [0,42] |
| 964 | СОП 964-82 | 5,84 | 0,30 | [0,71] |
| 965 | СОП 965-82 | 6,61 | 0,20 | [0,32] |
| 966 | СОП 966-82 | 8,07 | 0,11 | [0,25] |
| 967 | СОП 967-82 | 9,26 | 0,082 | [0,14] |

стандартные образцы состава сплава цинкового типа ЦАМ8-1 (комплект А292).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Cd | Mg | Sn | Si | Fe | Pb | Al | Zn |
| 2921 | СОП 2921-89 | 1,47 | 0,0092 | 0,013 | 0,0071 | 0,32 | 0,011 | 0,023 | 7,1 | ост. |
| 2922 | СОП 2922-89 | 1,04 | 0,0069 | 0,032 | 0,0052 | 0,13 | 0,0065 | 0,012 | 7, 6 | ост. |
| 2923 | СОП 2923-89 | 0,76 | 0,0033 | 0,050 | 0,0031 | 0,082 | 0,0054 | 0,0081 | 8,2 | ост. |
| 2924 | СОП 2924-89 | 0,45 | 0,0014 | 0,077 | [0,0007] | 0,060 | 0,0031 | 0,0057 | 8,9 | ост. |

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. .  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно