ПРИПОИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

государственные стандартные образцы состава сплава типа ПрМЦФЖ24-6-0,75 (комплект М132).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | P | Pb | Sb | Bi | Ni | Fe |
| 1321 | ГСО 5247-90 | 70,62 | 21,21 | 7,81 | 0,017 | 0,0023 | 0,0021 | 0,058 | [0,3] |
| 1322 | ГСО 5248-90 | 69,95 | 22,64 | 6,58 | 0,028 | (0,0049) | 0,0035 | 0,086 | [0,4] |
| 1323 | ГСО 5249-90 | 68,25 | 25,55 | 5,28 | (0,031). | 0,0033 | 0,0019 | 0,12 | [0,5] |
| 1324 | ГСО 5250-90 | 68,35 | 26,60 | 4,39 | 0,056 | 0,0060 | 0,0047 | 0,27 | [0,6] |
| 1325 | ГСО 5251-90 | 67,27 | 28,2 | 3,25 | 0,078 | 0,0087 | 0,0076 | 0,41 | [0,7] |

государственные стандартные образцы состава припоев типа  ПМФОЦЭВ6-4-0,03 (комплект М145).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Si | Sb | Sn | Bi | P | Fe | Cu | Zn | Zr |
| 1451 | ГСО 6013-91 | 0,034 | 0,28 | 0,063 | 4,67 | 0,0011 | 4,72 | 0,060 | (89,8) | (0,012) | [0,01] |
| 1452 | ГСО 6014-91 | 0,024 | 0,18 | 0,048 | 3,93 | 0,0016 | 5,24 | [0,079] | (90,1) | (0,013) | [0,01] |
| 1453 | ГСО 6015-91 | [0,012] | 0,087 | 0,029 | 3,72 | 0,0030 | 5,73 | 0,118 | (89,9) | (0,011) | [0,01] |
| 1454 | ГСО 6016-91 | 0,0083 | [0,022] | 0,024 | 3,24 | 0,0051 | 5,90 | 0,042 | (90,5) | (0,0060) | [0,01] |
| 1455 | ГСО 6017-91 | 0,0095 | [0,048] | 0,016 | 2,52 | 0,0076 | 6,28 | 0,097 | (90,2) | (0,0073) | [0,01] |

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно