МЕДЬ, СПЛАВЫ МЕДНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

государственные стандартные образцы состава меди марок М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, М00, М0 (ГОСТ 859-2001) (комплект VSM03). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм)

| Элемент, ppm |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSM03-1 | VSM03-2 | VSM03-3 | VSM03-4 | VSM03-5 | VSM03-6 | VSM03-7 | VSM03-9 | VSM03-K |
| Серебро | Ag | 22,2 | 11,0 | 10,9 | 0,41 | 3,3 | 47,2 | 10,8 | 28,2 | 10,5 |
| Алюминий | Al | - | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 8,4 | - | - | - | - |
| Мышьяк | As | 0,55 | 2,2 | 4,4 | 0,14 | 15,8 | 53,2 | 0,96 | 1,45 | 1,51 |
| Висмут | Bi | 0,089 | 1,62 | 4,2 | 0,73 | 15,9 | 46 | 0,49 | 1,15 | 1,11 |
| Кадмий | Cd | 0,063 | 9,1 | 3,42 | 0,93 | 0,22 | 28 | 0,59 | 0,84 | 0,81 |
| Кобальт | Co | 0,09 | 5,3 | 2,6 | 1,37 | 17,8 | 29,5 | - | 2,3 | 0,71 |
| Хром | Cr | 0,25 | 2,9 | 2,1 | 0,38 | 9,2 | 23,5 | 0,11 | 0,94 | 0,60 |
| Железо | Fe | 3,7 | 5,3 | 4,7 | 40,2 | 18,4 | 56,5 | 10,9 | 12,1 | 3,6 |
| Магний | Mg | - | 0,76 | 1,3 | 1,01 | 6,5 | - | - | 0,82 | - |
| Марганец | Mn | 9,9 | 5,5 | 3,97 | 7,7 | 15,1 | 43,4 | 3,08 | 0,56 | 3,09 |
| Никель | Ni | 0,38 | 15,0 | 3,18 | 0,80 | 29,3 | 102 | 0,36 | 3,15 | 2,63 |
| Фосфор | P | 2,0 | 7,3 | 2,9 | 34,6 | 14,3 | 16,9 | 0,95 | 0,41 | 0,84 |
| Свинец | Pb | 0,51 | 2,9 | 1,65 | 9,4 | 24,1 | 69 | 0,30 | 4,0 | 1,54 |
| Сера | S | 5,3 | 6,8 | 8,8 | - | 12,0 | 27,5 | 3,9 | 11,7 | 6,1 |
| Сурьма | Sb | 2,1 | 7,8 | 3,1 | 0,45 | 25,8 | 52,5 | 0,90 | 3,4 | 2,8 |
| Селен | Se | 0,39 | 0,97 | 3,6 | 0,42 | 12,7 | 31,9 | - | 1,00 | 0,78 |
| Кремний | Si | 11,5 | 13,0 | 3,4 | - | 8,4 | 14,1 | - | 0,77 | 0,91 |
| Олово | Sn | 0,52 | 1,39 | 3,9 | 0,64 | 13,3 | 43,2 | 0,29 | 1,43 | 1,09 |
| Теллур | Te | 0,33 | 1,13 | 3,1 | - | 12,6 | 35 | 0,47 | 1,31 | 0,97 |
| Цинк | Zn | 1,93 | 1,07 | 3,2 | 9,8 | 19,4 | 55,6 | 0,95 | 0,86 | 1,9 |

государственные стандартные образцы состава меди черновой марок М1, М1к, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 (ГОСТ 859-2014); МЧ0, МЧ1, МЧ2 (ГОСТ Р 54310-2011) (комплект VSM15).

(Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм).

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSM15 -1 | VSM15-2 | VSM15-3 | VSM15-4 | VSM15-5 | VSM15-6 | VSM15-7 | VSM15-8 | VSM15-K1 | VSM15- K2 | VSM15-K3 |
| Алюминий | Al | - | - | 0,00070 | - | - | 0,00028 | 0,00189 | - |  | - | - |
| Висмут | Bi | - | 0,00162 | 0,00315 | 0,00573 | 0,0103 | 0,0313 | - | 0,00099 | 0,00060 | 0,00319 | 0,0112 |
| Железо | Fe | 0,308 | 0,00133 | 0,0312 | 0,00400 | 0,0095 | 0,00384 | 0,135 | 0,00138 | 0,00083 | 0,0051 | 0,092 |
| Золото | Au | 0,00038 | 0,00208 | - | 0,00165 | - | 0,00070 | - | 0,00078 | - | - | - |
| Кадмий | Cd | - | 0,100 | 0,0065 | 0,0200 | 0,00227 | 0,0345 | 0,00030 | 0,00115 | 0,00053 | 0,00313 | 0,0301 |
| Кобальт | Co | 0,00066 | - | 0,00394 | 0,0106 | 0,0196 | 0,00118 | - | 0,00095 | 0,00048 | 0,00300 | 0,0100 |
| Кремний | Si | 0,00141 | 0,0024 | 0,00125 | 0,0042 | 0,0090 | 0,0196 | - | - | 0,00041 | 0,0023 | 0,0080 |
| Марганец | Mn | 0,0635 | 0,00067 | 0,092 | 0,0191 | 0,192 | 0,0072 | 0,00209 | 0,00120 | 0,00080 | 0,00438 | 0,0305 |
| Мышьяк | As | 0,101 | 0,00067 | 0,0110 | 0,0311 | 0,00271 | - | - | 0,00104 | 0,00058 | 0,00490 | 0,0308 |
| Никель | Ni | 0,00782 | 0,491 | 0,0494 | 0,145 | 0,00518 | 0,0208 | 0,00266 | 0,00100 | 0,00049 | 0,0060 | 0,0603 |
| Олово | Sn | 0,00627 | 0,00065 | 0,098 | 0,00174 | 0,0151 | 0,0475 | 0,195 | 0,00099 | 0,00049 | 0,0053 | 0,0558 |
| Палладий | Pd | 0,00049 | 0,00247 | - | 0,00137 | - | 0,00101 | - | - | - | - | - |
| Свинец | Pb | 0,0288 | 0,00164 | 0,00379 | 0,490 | 0,122 | 0,0043 | 0,0122 | 0,00081 | 0,00040 | 0,0080 | 0,0299 |
| Сера | S | 0,00160 | 0,00117 | 0,0081 | 0,00256 | 0,0042 | 0,00155 | 0,00138 | 0,00111 | 0,00082 | 0,0042 | 0,0101 |
| Селен | Se | 0,206 | - | 0,0302 | 0,00157 | 0,00099 | 0,0111 | 0,00391 | 0,00114 | 0,00041 | 0,0041 | 0,0380 |
| Серебро | Ag | 0,00437 | 0,00162 | 0,0113 | 0,0311 | 0,100 | 0,284 | 0,00104 | 0,00113 | 0,00090 | 0,0047 | 0,0297 |
| Сурьма | Sb | 0,00262 | 0,00085 | 0,0536 | 0,0262 | 0,0103 | 0,00345 | 0,296 | 0,00115 | 0,00063 | 0,0049 | 0,0331 |
| Теллур | Te | 0,00308 | 0,0043 | 0,0292 | - | 0,0110 | 0,101 | 0,196 | 0,00104 | 0,00031 | 0,0038 | 0,0304 |
| Титан | Ti | - | 0,00078 | 0,00042 | - | 0,00235 | - | - | - | - | - | - |
| Фосфор | P | 0,00104 | 0,00073 | 0,0353 | 0,0103 | 0,00387 | 0,085 | - | 0,00077 | 0,00039 | 0,0039 | 0,0286 |
| Хром | Cr | - | - | 0,0092 | 0,00139 | 0,00283 | 0,00049 | - | 0,00100 | 0,00050 | 0,00132 | 0,0107 |
| Цинк | Zn | - | 0,0105 | 0,0615 | 0,00459 | 0,117 | 0,0093 | 0,00224 | 0,00098 | 0,00051 | 0,0081 | 0,0330 |

государственные стандартные образцы состава меди марок М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, М00, М0, М1к, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 (ГОСТ 859-2001), меди черновой марок МЧ0, МЧ1, МЧ2, МЧ3 (ГОСТ   Р54310-2011) (комплект VSMK). (Цилиндры Ø 55±5мм, h = 15-50мм).

| Элемент |  | Индекс СО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSMK-1 | VSMK-2 | VSMK-3 |
| Серебро | Ag | 0,00080 | 0,0051 | 0,0301 |
| Мышьяк | As | 0,00050 | 0,0047 | 0,0259 |
| Висмут | Bi | 0,00045 | 0,00289 | 0,0090 |
| Кадмий | Cd | 0,00035 | 0,0038 | 0,0239 |
| Кобальт | Co | 0,00022 | 0,0033 | 0,00301 |
| Хром | Cr | 0,000107 | 0,0038 | 0,0078 |
| Железо | Fe | 0,00043 | 0,0066 | 0,041 |
| Марганец | Mn | 0,00056 | 0,0065 | 0,0343 |
| Никель | Ni | 0,000205 | 0,0070 | 0,051 |
| Фосфор | P | 0,00047 | 0,0040 | 0,0309 |
| Свинец | Pb | 0,00048 | 0,0060 | 0,059 |
| Сера | S | 0,00073 | 0,0045 | 0,0107 |
| Сурьма | Sb | 0,00053 | 0,0040 | 0,037 |
| Селен | Se | 0,00047 | 0,00309 | 0,0247 |
| Кремний | Si | 0,00046 | 0,00234 | 0,0113 |
| Олово | Sn | 0,00045 | 0,0043 | 0,0432 |
| Теллур | Te | 0,0005 | 0,0051 | 0,0276 |
| Цинк | Zn | 0,00037 | 0,0066 | 0,0258 |

государственные стандартные образцы состава меди марки М00 (комплект МБ). (Цилиндры Ø 47±1мм, h = по требованию)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ-1 | МБ-2 | МБ-3 | МБ-4 | МБ-5 | МБ-6 | МБ-7 | МБ-8 | МБ-9 |
| Ag | 0,0009 | 0,0018 | 0,0044 | 0,012 | 0,026 | 0,0110 | 0,120 | 0,200 | 0,0004 |
| Au | 0,00014 | 0,00032 | 0,0009 | 0,0028 | 0,0072 | 0,014 | 0,025 | 0,050 | - |
| Pt | 0,00014 | 0,00036 | 0,00100 | 0,0030 | 0,0076 | 0,014 | 0,025 | 0,050 | - |
| Pd | 0,00013 | 0,00040 | 0,00100 | 0,0030 | 0,0073 | 0,014 | 0,025 | 0,049 | - |
| Rh | 0,00009 | 0,00033 | 0,00096 | 0,0030 | 0,0076 | 0,0145 | 0,025 | 0,00003 | - |
| Ir | 0,00010 | 0,00035 | 0,00098 | 0,0030 | 0,0073 | 0,015 | 0,025 | - | - |
| Ru | 0,00011 | 0,00050 | 0,0013 | 0,0039 | 0,0076 | 0,020 | 0,00004 | - | - |
| Os | - | - | 0,00010 | 0,00030 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0025 | - | - |

государственные стандартные образцы состава меди черновой марки М00 (комплект МБЧ). (Цилиндры Ø 47±1мм, h = по требованию)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБЧ-1 | МБЧ-2 | МБЧ-3 | МБЧ-4 | МБЧ-5 | МБЧ-6 | МБЧ-7 | МБЧ-8 |
| Серебро | 0.00094 | 0.00194 | 0.0049 | 0.0122 | 0.070 | 0.124 | 0.198 | 0.0247 |
| Золото | 0.00009 | 0.00026 | 0.00066 | 0.00220 | 0.00520 | 0.0098 | 0.0154 | 0.00052 |
| Платина | 0.00011 | 0.00043 | 0.00060 | 0.00140 | 0.00265 | 0.0049 | 0.00760 | 0.00019 |
| Палладий | 0.00013 | 0.00025 | 0.00076 | 0.00201 | 0.00481 | 0.0101 | 0.0152 | 0.00007 |
| Родий | 0.00010 | 0.00027 | 0.00060 | 0.00137 | 0.00292 | 0.00503 | 0.0076 | 0.00005 |
| Иридий | 0.00010 | 0.00028 | 0.00055 | 0.00130 | 0.00260 | 0.00500 | 0.0076 | - |
| Рутений | 0.00010 | 0.00190 | 0.00102 | 0.00140 | 0.00032 | 0.00382 | 0.0050 | 0.00008 |

государственные стандартные образцы состава меди  типов М0б, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф

(комплект М32). (Стержни Ø 8 мм, L = 125 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Pb | Fe | Zn | Ni | Sb | Bi | As | P | Ag | Cd | Al | Cr |
| 3207 | ГСО 3200-85 | 0,0032 | 0,0093 | 0,0047 | 0,0087 | 0,0060 | 0,0053 | 0,00046 | 0,0043 | (0,0033) | (0,0075) | [0,00095] | [0,060] | [0,0001] |
| 3208 | ГСО 3201-85 | 0,0037 | 0,0060 | 0,0033 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0050 | (0,0021) | (0,0053) | [0,00073] | [0,063] | [0,0015] |
| 3209 | ГСО 3202-85 | 0,0025 | 0,0041 | 0,0029 | 0,0039 | 0,0033 | 0,0024 | 0,0015 | 0,0036 | (0,0017) | (0,0039) | [0,0005] | [0,034] | [0,0005] |
| 3210 | ГСО 3203-85 | 0,0015 | 0,0027 | 0,00206 | (0,0026). | 0,0024 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0019 | (0,0011) | (0,0027) | - | [0,01] | [0,0001] |
| 3211 | ГСО 3204-85 | 0,0010 | 0,0021 | 0,0020 | (0,0020) | 0,0020 | 0,0013 | 0,0008 | 0,00129 | (0,0009) | (0,0021) | [0,00018] | - | [0,0001] |
| 3212 | ГСО 3205-85 | (0,0008) | (0,0015) | (0,0020) | (0,0016) | 0,0015 | (0,0009) | (0,00058) | 0,00103 | (0,0008) | (0,0018) | - | - | [0,0001] |

государственные стандартные образцы состава меди марок М1, М1р, М1ф, М2, М2р, М3, а также меди черновой марок МЧ0, МЧ1, МЧ2 (комплект VSM1). (Цилиндры Ø 45±5мм, h = 15-35мм)

| Элемент | Номер СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSM1-1 | VSM1-2 | VSM1-3 | VSM1-4 | VSM1-5 | VSM1-6 | VSM1-7 | VSM1-8 | VSM1-9 |
| Висмут | 0.0143 | 0.0288 | 0.00043 | 0.00228 | 0.00157 | 0.00100 | 0.0070 | 0.00330 | 0.00045 |
| Железо | 0.043 | 0.0054 |  | 0.0101 | 0.0240 | 0.00170 | 0.110 | 0.00226 |  |
| Кадмий | 0.0489 | 0.0203 | 0.0101 | 0.00077 | 0.100 | 0.0343 | 0.078 | 0.00447 | 0.00235 |
| Кремний | 0.0018 | 0.00044 | 0.0063 |  |  |  | 0.0165 | 0.00224 |  |
| Марганец | 0.082 |  | 0.00290 | 0.00031 | 0.0207 | 0.000105 | 0.0084 | 0.0236 | 0.00105 |
| Мышьяк | 0.0057 | 0.00178 |  | 0.0077 | 0.109 | 0.0279 | 0.0492 | 0.0114 | 0.00330 |
| Никель | 0.0126 | 0.1231 | 0.364 | 0.0234 | 0.00167 | 0.0757 | 0.0355 | 0.00272 | 0.149 |
| Олово | 0.180 | 0.0073 | 0.00351 | 0.0215 | 0.00049 | 0.0291 | 0.074 | 0.00091 | 0.112 |
| Свинец | 0.0114 | 0.080 | 0.241 | 0.0272 | 0.00267 | 0.0059 | 0.0188 | 0.0462 | 0.141 |
| Сера | 0.0088 | 0.00147 | 0.00119 | 0.00277 |  | 0.00379 | 0.0112 |  | 0.00312 |
| Селен | 0.0108 | 0.00243 | 0.00035 | 0.093 |  | 0.0402 | 0.0070 | 0.00067 | 0.0223 |
| Серебро | 0.0053 | 0.00282 | 0.00113 | 0.0246 | 0.236 | 0.070 | 0.145 | 0.0119 | 0.00135 |
| Сурьма | 0.059 | 0.00512 | 0.00052 | 0.226 | 0.0072 | 0.0290 | 0.0144 | 0.00158 | 0.124 |
| Теллур | 0.0041 | 0.096 | 0.00099 | 0.0565 | 0.0019 | 0.0175 | 0.0087 | 0.0281 |  |
| Фосфор | 0.0045 | 0.00086 | 0.036 |  | 0.0155 |  | 0.095 | 0.0063 | 0.060 |
| Цинк | 0.0161 | 0.0077 | 0.045 | 0.080 |  | 0.00390 | 0.0235 |  |  |

государственные стандартные образцы состава меди марок М1, М1р, М1ф, М2, М2р, М3 (комплект СОМ). (Цилиндры Ø 45±5мм, h = 15-25мм)

| Элемент | Индекс СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSM1.3-1 | VSM1.3-2 | VSM1.3-3 | VSM1.3-4 | VSM1.3-5 | VSM1.3-6 | VSM1.3-7 | VSM1.3-8 | VSM1.3-10 | VSM1.3-11 | VSM1.3-12 |
| Висмут | 0,00048 | 0,00086 | 0,00187 | 0,00232 | 0,00473 | 0,0083 | 0,0179 |  | 0,00302 | 0,00214 | 0,00207 |
| Железо | 0,0142 | 0,00312 | 0,095 | 0,00130 | 0,0183 | 0,057 | 0,0072 | 0,0361 |  | 0,0120 | 0,0060 |
| Кадмий | 0,00068 | 0,00130 | 0,00283 | 0,0068 | 0,0188 | 0,103 | 0,0298 | 0,058 |  |  |  |
| Кобальт | 0,00057 | 0,00143 |  |  |  | 0,0150 |  |  | 0,00345 | 0,0318 | 0,0132 |
| Кремний | 0,00085 | 0,00111 | 0,0040 | 0,00275 | 0,0084 | 0,0202 |  | 0,00082 | 0,00585 | 0,00305 | 0,00312 |
| Марганец | 0,00139 | 0,00098 | 0,0049 | 0,00234 | 0,0213 | 0,0451 | 0,0093 | 0,083 | 0,00494 | 0,287 | 0,181 |
| Мышьяк | 0,0051 | 0,00123 | 0,052 | 0,00275 | 0,0252 | 0,104 | 0,0105 | 0,00065 | 0,590 | 0,0051 | 0,279 |
| Никель | 0,00194 | 0,0031 | 0,0117 | 0,0048 | 0,290 | 0,0364 |  | 0,098 | 1,29 | 0,600 | 0,0330 |
| Олово | 0,00107 |  | 0,0495 | 0,00057 | 0,0055 | 0,104 | 0,00208 | 0,0173 | 0,0045 | 0,427 | 0,00304 |
| Свинец | 0,0045 | 0,00105 | 0,306 | 0,00304 | 0,0100 | 0,0241 | 0,107 | 0,00151 | 1,01 | 0,0105 | 0,610 |
| Сера | 0,0040 | 0,0087 | 0,00195 | 0,00116 | 0,00591 | 0,00166 | 0,0138 | 0,00159 | 0,0068 | 0,0049 | 0,0062 |
| Селен | 0,0097 | 0,00084 | 0,00158 | 0,00032 |  | 0,0264 | 0,110 | 0,0245 |  | 0,00265 | 0,00242 |
| Серебро | 0,094 | 0,293 | 0,00270 | 0,0474 | 0,0257 | 0,00164 | 0,00204 | 0,0108 | 0,105 | 0,0244 | 0,038 |
| Сурьма | 0,097 | 0,00056 | 0,00231 | 0,227 | 0,0231 | 0,0045 | 0,0103 | 0,0476 | 0,483 | 0,0060 | 0,0063 |
| Теллур | 0,00550 | 0,110 | 0,00287 | 0,00102 | 0,0543 |  | 0,0246 | 0,0102 |  |  | 0,00228 |
| Фосфор | 0,00052 | 0,00309 | 0,00284 | 0,00097 | 0,0101 | 0,0056 | 0,069 | 0,0249 | 0,0040 | 0,0038 | 0,00291 |
| Хром | 0,00074 | 0,00202 |  |  |  | 0,0206 |  |  | 0,00292 | 0,0498 | 0,0154 |
| Цинк | 0,105 | 0,00086 | 0,00516 | 0,00123 | 0,0487 | 0,00305 | 0,0105 | 0,0248 | 0,0101 | 0,0112 | 0,0120 |

государственные стандартные образцы состава меди  типа М2р, М3р, М2, М3 (комплект М94).

(Стержни Ø 7 ÷ 8 мм, L = 125 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Pb | Zn | Fe | Sn | Sb | Cd | Bi | As | Ag | Si | Mn | P | Cr | Al | Mg | Cu |
| 945 | ГСО 3514-86 | 0,0092 | 0,0057 | 0,011 | 0,022 | 0,010 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0046 | (0,0016) | 0,0060 | [0,0006] | [0,001] | [0,003] | [0,0005] | [0,0007] | <0,0001 | ост. |
| 946 | ГСО 3515-86 | 0,013 | 0,0087 | 0,015 | 0,023 | 0,014 | 0,009 | 0,0063 | 0,0066 | (0,0023) | 0,0079 | [0,0006] | [0,001] | [0,002] | [0,0008] | [0,0005] | <0,0001 | ост. |
| 947 | ГСО 3516-86 | 0,023 | 0,018 | 0,014 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,010 | 0,0110 | (0,006) | 0,011 | (0,0013) | <0,001 | [0,002] | [0,0004] | [0,0008] | [0,0005] | ост. |
| 948 | ГСО 3517-86 | 0,035 | 0,028 | 0,018 | 0,024 | 0,027 | 0,029 | 0,014 | 0,015 | 0,011 | (0,018) | [0,0009] | <0,001 | [0,003] | [0,0006] | [0,0006] | [0,001] | ост. |
| 949 | ГСО 3518-86 | 0,060 | 0,046 | 0,021 | 0,037 | 0,046 | 0,049 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,014 | (0,0010) | (0,0013) | [0,004] | [0,0006] | [0,0007] | [0,002] | ост. |
| 9410 | ГСО 3519-86 | 0,09 | 0,081 | 0,023 | 0,067 | 0,076 | 0,081 | 0,044 | 0,036 | 0,039 | 0,009 | (0,0033) | (0,0083) | [0,009] | [0,003] | [0,02] | [0,005] | ост. |

государственные стандартные образцы состава сплава типа МФСу92-6-2 (комплект М139).

(Прямоугольные параллелепипеды с основанием 40х40 мм, h = 25 мм)

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sb | P | Cd | Zn | Sn | Cu |
| 1391 | ГСО 4561-89 | 0,033 | 1,35 | 6,35 | [0,3] | 0,0095 | 0,38 | (91,65) |
| 1392 | ГСО 4562-89 | 0,020 | 1,48 | 7,22 | 0,076 | 0,034 | 0,11 | (90,94) |
| 1393 | ГСО 4563-89 | 0,10 | 1,99 | 6,50 | 0,27 | 0,17 | 0,19 | (90,57) |
| 1394 | ГСО 4564-89 | 0,063 | 2,48 | 7,14 | 0,038 | 0,024 | 0,22 | (90,05) |
| 1395 | ГСО 4565-89 | 0,29 | 3,26 | 4,70 | 0,035 | 0,13 | (0,15) | (91,35) |

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

стандартные образцы состава меди  черновой типа МЧА, МЧ1, МЧ2, МЧ3, МЧ4, МЧ5, МЧ6          (комплект М165) (А442).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sn | Ni | Sb | Fe | As | Bi | Pb | Ag | P | Cd | Mn | Si | Zn | Cr |
| 4421 (М1651) | СОП 4421-97 | 0,10 | 0,096 | 0,10 | 0,09 | 0,062 | 0,048 | 0,10 | 0,0019 | 0,040 | 0,025 | [0,007] | [0,01] | [0,12] | [0,006] |
| 4421 (М1652) | СОП 4422-97 | 0,21 | 0,13 | 0,20 | 0,14 | 0,066 | 0,054 | 0,21 | [0,008] | 0,058 | 0,044 | 0,010 | [0,007] | [0,03] | [0,007] |
| 4421 (М1653) | СОП 4423-97 | 0,43 | 0,72 | 0,45 | 0,40 | 0,19 | 0,012 | 0,40 | 0,0033 | 0,13 | 0,054 | 0,072 | [0,07] | [0,05] | [0,06] |
| 4421 (М1654) | СОП 4424-97 | 0,30 | 1,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,009 | 0,66 | 0,0025 | [0,08] | [0,02] | 0,044 | [0,10] | [0,05] | [0,07] |
| 4421 (М1655) | СОП 4425-97 | [0,1] | 1,68 | 0,81 | [0,01]. | [0,01] | [0,01] | [0,2] | 0,0098 | [0,005] | 0,0053 | [0,001] | [0,002] | [0,04] | <0,001 |

стандартные образцы состава сплава типа МФСу92-6-2 (комплект А11).

| Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | P | Sb |
| 111 | СОП 11-79 | 91,6 | 5,3 | 3,3 |
| 112 | СОП 11-79 | 91,6 | 6,0 | 2,7 |
| 113 | СОП 11-79 | 91,5 | 6,10 | 2,30 |
| 114 | СОП 11-79 | 91,6 | 6,88 | 1,78 |

.  В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно

. . В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:

( ) – с погрешностью

[ ] – ориентировочно